Лабораторная работа №2

Определение твёрдости металлов и сплавов

2.1. Содержание индивидуального задания.

| Таблица 2.1. | Варианты индивидуального задания |
| --- | --- |

| № вар | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.хх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.1. Выбор условий испытания при определении твёрдости по Бринеллю

2.1.1.1. По варианту задания заполнить таблицу 2.2.

| Таблица 2.2. | Исходные данные для выбора условий испытаний при определении твёрдости по Бринеллю |
| --- | --- |

| № темплета | Материал, марка, обработка | s, мм | НВ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1.хх |  |  |  |
| 3 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1.хх |  |  |  |
| 4 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.хх |  |  |  |

Пояснения: НВ – предполагаемая твёрдость данного темплета (см. таблицу 2.16).

2.1.1.2. Заполнить протокол испытания твёрдости по Бринеллю

| Таблица 2.3. | Протокол определения твёрдости по Бринеллю |
| --- | --- |

| Характеристика темплета | Условия испытания | d**, мм | НВ**, кгс/мм2 (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| № темпл. | Материал, толщина | D, мм | Р, кгс (Н) |  |  |
| 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.1.хх |  |  |  | — | — |
| 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2.1.хх |  |  |  | — | — |
| 4 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 2.1.хх |  |  |  | — | — |

Пояснения: графы D, P заполняются по данным таблицы 2.17; d – диаметр отпечатка, заполняется при выполнении измерения; НВ – твёрдость темплета, результат испытания (при выполнении индивидуального задания графы 25, 26, 30, 31, 35, 36 остаются незаполненными).

2.1.2. Выбор условий испытания при определении твёрдости по Роквеллу

2.1.2.1. По варианту задания заполнить таблицу 2.4.

| Таблица 2.4. | Исходные данные для выбора условий испытаний при определении твёрдости по Роквеллу |
| --- | --- |

| № темпл. | Характеристика темплета | Шкала* |
| --- | --- | --- |
| 5 | 37 | 38 |
| 2.2.хх |  |  |
| 6 | 39 | 40 |
| 2.2.хх |  |  |
| 7 | 41 | 42 |
| 2.2.хх |  |  |

Пояснения: Шкала – предполагаемая шкала твердомера Роквелла (А, В, С), по которой следует определять твёрдость данного темплета (см. таблицы 2.15, 2.16).

2.1.2.2. Заполнить протокол испытания твёрдости по Роквеллу.

| Таблица 2.5. | Протокол определения твёрдости по Роквеллу |
| --- | --- |

| № темпл. | Шкала | Условия испытания | Результаты испытания HR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | индентор | РΣ, Н | 1 | 2 | 3 | HRср |
| 5 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 2.2.хх |  |  |  | — | — | — | — |
| 6 | 40 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 2.2.хх |  |  |  | — | — | — | — |
| 7 | 42 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 2.2.хх |  |  |  | — | — | — | — |

Пояснения: графы «индентор», Р∑ заполняются по данным таблицы 2.15; графы «результаты испытания HR» заполняются после проведения испытания (при выполнении индивидуального задания остаются незаполненными).

2.1.3. Сравнение твердости исследованных материалов и ранжирование их по твёрдости 1, 2, 3, 4 (1 самый твёрдый и т.д.). Перед ранжированием заданные значения твердости материалов привести к универсальному показателю твёрдости – твёрдости по Виккерсу НV (графы 62-65). Ранжирование проводится с использованием таблицы соответствия единиц твёрдости HV, HB, HRA, HRC, HRB (см. таблицу 2.18).

2.1.3.1. Заполнить таблицу 2.6.

| Таблица 2.6. | Ранжирование материалов по твёрдости |
| --- | --- |

| № вар. | Исходные данные | Результаты ранжирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1(max) | 2 | 3 | 4 (min) |
| 8 | 61а | 61б | 61в | 61г | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 2.3.хх | HB___ | HRA__ | HRB__ | HRC__ |  |  |  |  |
| HV | HV___ | HV___ | HV___ | HV___ | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Ранжирование по твёрдости HV → | HV___ | HV___ | HV___ | HV___ |

Пояснения: При отсутствии в таблице 2.18 значения Hx использовать линейную интерполяцию. Формула интерполяции для перевода Hx→HVx

,

здесь Hx– значение твёрдости (HBx, HRAx, HRBx, HRCx), подлежащее ранжированию;    H1, H2 –  интервал твёрдости ранжируемых показателей, внутри которого находится значение Hx (таблица 2.18); HVx– искомое значение сравниваемого показателя Hx→HVx;  HV1, HV2 – табличные значения сравниваемого показателя твёрдости по Виккерсу (H1→ HV1, H2→ HV2), индекс 2 присвоен бо́льшему значению показателей твёрдости.

2.1.4. Оценка предела прочности стали по твёрдости

2.1.4.1. Заполнить таблицу 2.7.

| Таблица 2.7. | Оценка предела прочности стали по твёрдости |
| --- | --- |

| № вар. | Исходные данные | Уравнение регрессии* | Результат оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 70 | 71 | 72 |
| 2.4.хх |  |  |  |
| 10 | 73 | 74 | 75 |
| 2.4.хх |  |  |  |

Пояснения: вид уравнения регрессия выбирается по таблице 2.19.

2.1.5. Оценка твёрдости стали по пределу прочности

2.1.5.1. Заполнить таблицу 2.8.

| Таблица 2.8. | Оценка твёрдости стали по пределу прочности |
| --- | --- |

| № вар. | Исходные данные | Уравнение регрессии* | Результат оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 76 | 77 | 78 |
| 2.5.хх |  |  |  |
| 12 | 79 | 80 | 81 |
| 2.5.хх |  |  |  |

Пояснения: вид уравнения регрессия выбирается по таблице 2.19.

2.2. Варианты индивидуального задания

| Таблица 2.9. | Варианты частей индивидуального задания |
| --- | --- |

| № вар | Части задания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.01. | 2.1.01; 2.1.53; 2.1.30 | 2.2.01; 2.2.11; 2.2.21 | 2.3.01 | 2.4.01; 2.4.11 | 2.5.01; 2.5.20 |
| 2.02. | 2.1.02; 2.1.52; 2.1.33 | 2.2.02; 2.2.12; 2.2.22 | 2.3.02 | 2.4.02; 2.4.12 | 2.5.02; 2.5.19; |
| 2.03. | 2.1.03; 2.1.56; 2.1.85 | 2.2.03; 2.2.13; 2.2.23 | 2.3.03 | 2.4.03; 2.4.13 | 2.5.03; 2.5.18 |
| 2.04. | 2.1.04; 2.1.55; 2.1.36 | 2.2.04; 2.2.14; 2.2.24 | 2.3.04 | 2.4.04; 2.4.14 | 2.5.04; 2.5.17 |
| 2.05. | 2.1.05; 2.1.59; 2.1.39 | 2.2.05; 2.2.15; 2.2.25 | 2.3.05 | 2.4.05; 2.4.15 | 2.5.05; 2.5.16 |
| 2.06. | 2.1.06; 2.1.58; 2.1.35 | 2.2.06; 2.2.16; 2.2.26 | 2.3.06 | 2.4.06; 2.4.16 | 2.5.06; 2.5.15 |
| 2.07. | 2.1.07; 2.1.62; 2.1.42 | 2.2.07; 2.2.17; 2.2.27 | 2.3.07 | 2.4.07; 2.4.17 | 2.5.07; 2.5.14 |
| 2.08. | 2.1.08; 2.1.61; 2.1.45 | 2.2.08; 2.2.18; 2.2.28 | 2.3.08 | 2.4.08; 2.4.18 | 2.5.08; 2.5.13 |
| 2.09. | 2.1.09; 2.1.65; 2.1.34 | 2.2.09; 2.2.19; 2.2.29 | 2.3.09 | 2.4.09; 2.4.19 | 2.5.09; 2.5.12 |
| 2.10. | 2.1.10; 2.1.64; 2.1.81 | 2.2.10; 2.2.18; 2.2.30 | 2.3.10 | 2.4.10; 2.4.20 | 2.5.10; 2.5.11 |
| 2.11. | 2.1.11; 2.1.54; 2.1.88 | 2.2.01; 2.2.21; 2.2.20 | 2.3.11 | 2.4.01; 2.4.20 | 2.5.01; 2.5.15 |
| 2.12. | 2.1.12; 2.1.67; 2.1.86 | 2.2.02; 2.2.11; 2.2.21 | 2.3.12 | 2.4.02; 2.4.19; | 2.5.02; 2.5.16 |
| 2.13. | 2.1.13; 2.1.68; 2.1.84 | 2.2.03; 2.2.12; 2.2.22 | 2.3.13 | 2.4.03; 2.4.18 | 2.5.03; 2.5.17 |
| 2.14. | 2.1.14; 2.1.57; 2.1.38 | 2.2.04; 2.2.13; 2.2.23 | 2.3.14 | 2.4.04; 2.4.17 | 2.5.04; 2.5.18 |
| 2.15. | 2.1.15; 2.1.70; 2.1.89 | 2.2.05; 2.2.14; 2.2.24 | 2.3.15 | 2.4.05; 2.4.16 | 2.5.05; 2.5.19 |
| 2.16. | 2.1.16; 2.1.71; 2.1.87 | 2.2.06; 2.2.15; 2.2.25 | 2.3.16 | 2.4.06; 2.4.15 | 2.5.06; 2.5.20 |
| 2.17. | 2.1.17; 2.1.60; 2.1.76 | 2.2.07; 2.2.16; 2.2.26 | 2.3.17 | 2.4.07; 2.4.14 | 2.5.07; 2.5.11 |
| 2.18. | 2.1.18; 2.1.74; 2.1.90 | 2.2.08; 2.2.17; 2.2.27 | 2.3.18 | 2.4.08; 2.4.13 | 2.5.08; 2.5.12 |
| 2.19. | 2.1.19; 2.1.77; 2.1.93 | 2.2.09; 2.2.18; 2.2.28 | 2.3.19 | 2.4.09; 2.4.12 | 2.5.09; 2.5.13 |
| 2.20. | 2.1.20; 2.1.63; 2.1.91 | 2.2.10; 2.2.20; 2.2.30 | 2.3.20 | 2.4.10; 2.4.11 | 2.5.10; 2.5.14 |
| 2.21. | 2.1.21; 2.1.73; 2.1.92 | 2.2.01; 2.2.19; 2.2.29 | 2.3.21 | 2.4.01; 2.4.15 | 2.5.01; 2.5.11 |
| 2.22. | 2.1.22; 2.1.67; 2.1.93 | 2.2.02; 2.2.19; 2.2.28 | 2.3.22 | 2.4.02; 2.4.16 | 2.5.02; 2.5.12 |
| 2.23. | 2.1.23; 2.1.66; 2.1.94 | 2.2.03; 2.2.11; 2.2.29 | 2.3.23 | 2.4.03; 2.4.17 | 2.5.03; 2.5.13 |
| 2.24. | 2.1.24; 2.1.82; 2.1.41 | 2.2.04; 2.2.12; 2.2.21 | 2.3.24 | 2.4.04; 2.4.18 | 2.5.04; 2.5.14 |
| 2.25. | 2.1.25; 2.1.83; 2.1.93 | 2.2.05; 2.2.13; 2.2.22 | 2.3.25 | 2.4.05; 2.4.19 | 2.5.05; 2.5.15 |
| 2.26. | 2.1.26; 2.1.69; 2.1.97 | 2.2.06; 2.2.14; 2.2.23 | 2.3.26 | 2.4.06; 2.4.20 | 2.5.06; 2.5.16 |
| 2.27. | 2.1.27; 2.1.79; 2.1.44 | 2.2.07; 2.2.15; 2.2.24 | 2.3.27 | 2.4.07; 2.4.11 | 2.5.07; 2.5.17 |
| 2.28. | 2.1.46; 2.1.29; 2.1.93 | 2.2.08; 2.2.16; 2.2.25 | 2.3.28 | 2.4.08; 2.4.12 | 2.5.08; 2.5.18 |
| 2.29. | 2.1.47; 2.1.72; 2.1.37 | 2.2.09; 2.2.17; 2.2.26 | 2.3.29 | 2.4.09; 2.4.13 | 2.5.09; 2.5.19 |
| 2.30. | 2.1.48; 2.1.28; 2.1.95 | 2.2.10; 2.2.18; 2.2.27 | 2.3.30 | 2.4.10; 2.4.14 | 2.5.10; 2.5.20 |
| 2.31. | 2.1.49; 2.1.32; 2.1.96 | 2.2.01; 2.2.19; 2.2.28 | 2.3.01 | 2.4.01; 2.4.17 | 2.5.05; 2.5.15 |
| 2.32. | 2.1.50; 2.1.75; 2.1.40 | 2.2.02; 2.2.20; 2.2.29 | 2.3.02 | 2.4.02; 2.4.15 | 2.5.06; 2.5.16 |
| 2.33. | 2.1.51; 2.1.31; 2.1.98 | 2.2.03; 2.2.17; 2.2.30 | 2.3.03 | 2.4.03; 2.4.16 | 2.5.07; 2.5.17 |

| Таблица 2.10. | Темплеты для определения твёрдости по Бринеллю |
| --- | --- |

| № темпл. | Материал, марка, обработка | s, мм | № темпл. | Материал, марка, обработка | s, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.01 | Титан, технически чистый | 10 | 2.1.51 | Алюминиевый сплав, В95 | 1,8 |
| 2.1.02 | Титан, технически чистый | 4 | 2.1.52 | Медь, отжиг | 10 |
| 2.1.03 | Титан, технически чистый | 1,5 | 2.1.53 | Медь, отжиг | 4 |
| 2.1.04 | Чугун, СЧ 15 | 30 | 2.1.54 | Медь, отжиг | 2 |
| 2.1.05 | Чугун, СЧ 15 | 4 | 2.1.55 | Латунь, Л90 | 7 |
| 2.1.06 | Чугун, СЧ 15 | 1,9 | 2.1.56 | Латунь, Л90 | 4,5 |
| 2.1.07 | Чугун, СЧ 25 | 30 | 2.1.57 | Латунь, Л90 | 1,8 |
| 2.1.08 | Чугун, СЧ 25 | 4 | 2.1.58 | Латунь, ЛЖМц 59-1-1 | 7 |
| 2.1.09 | Чугун, СЧ 25 | 1,9 | 2.1.59 | Латунь, ЛЖМц 59-1-1 | 4,5 |
| 2.1.10 | Чугун, СЧ 35 | 30 | 2.1.60 | Латунь, ЛЖМц 59-1-1 | 1,8 |
| 2.1.11 | Чугун, СЧ 35 | 4 | 2.1.61 | Латунь, ЛК 80-3 | 7 |
| 2.1.12 | Чугун, СЧ 35 | 1,9 | 2.1.62 | Латунь, ЛК 80-3 | 4,5 |
| 2.1.13 | Сталь 10, нагартовка | 30 | 2.1.63 | Латунь, ЛК 80-3 | 1,8 |
| 2.1.14 | Сталь 10, нагартовка | 4 | 2.1.64 | Алюминиевый сплав, АМг2 | 7 |
| 2.1.15 | Сталь 10, нагартовка | 1,9 | 2.1.65 | Алюминиевый сплав, АМг2 | 4,5 |
| 2.1.16 | Сталь 20, без термообработки | 30 | 2.1.66 | Алюминиевый сплав, АМг2 | 1,8 |
| 2.1.17 | Сталь 20, без термообработки | 4 | 2.1.67 | Алюминиевый сплав, Д16 | 7 |
| 2.1.18 | Сталь 20, без термообработки | 1,9 | 2.1.68 | Алюминиевый сплав, Д16 | 4,5 |
| 2.1.19 | Сталь 20, нагартовка | 30 | 2.1.69 | Алюминиевый сплав, Д16 | 1,8 |
| 2.1.20 | Сталь 20, нагартовка | 4 | 2.1.70 | Бронза, БрОФ 6,5-0,15 | 7 |
| 2.1.21 | Сталь 20, нагартовка | 1,9 | 2.1.71 | Бронза, БрОФ 6,5-0,15 | 4,5 |
| 2.1.22 | Сталь 30, без термообработки | 30 | 2.1.72 | Бронза, БрОФ 6,5-0,15 | 1,8 |
| 2.1.23 | Сталь 30, без термообработки | 4 | 2.1.73 | Магниевый сплав, МА5, старение | 7 |
| 2.1.24 | Сталь 30, без термообработки | 1,9 | 2.1.74 | Магниевый сплав, МА5, старение | 4,5 |
| 2.1.25 | Сталь 40, нагартовка | 30 | 2.1.75 | Магниевый сплав, МА5, старение | 1,8 |
| 2.1.26 | Сталь 40, нагартовка | 4 | 2.1.76 | Цинковый сплав, ЦАМ15 | 7 |
| 2.1.27 | Сталь 40, нагартовка | 1,9 | 2.1.77 | Цинковый сплав, ЦАМ15 | 4,5 |
| 2.1.28 | Техническое железо | 10 | 2.1.78 | Цинковый сплав, ЦАМ15 | 1,8 |
| 2.1.29 | Техническое железо | 4 | 2.1.79 | Олово | 10 |
| 2.1.30 | Техническое железо | 1,5 | 2.1.80 | Олово | 4 |
| 2.1.31 | Xром | 10 | 2.1.81 | Олово | 2 |
| 2.1.32 | Xром | 4 | 2.1.82 | Баббит, Б83 | 10 |
| 2.1.33 | Xром | 1,5 | 2.1.83 | Баббит, Б83 | 4 |
| 2.1.34 | Кобальт, литой | 10 | 2.1.84 | Баббит, Б83 | 2 |
| 2.1.35 | Кобальт, литой | 4 | 2.1.85 | Подшипниковый сплав, АО9-2 | 10 |
| 2.1.36 | Кобальт, литой | 1,5 | 2.1.86 | Подшипниковый сплав, АО9-2 | 4 |
| 2.1.37 | Никель | 10 | 2.1.87 | Подшипниковый сплав, АО9-2 | 2 |
| 2.1.38 | Никель | 4 | 2.1.88 | Алюминиевый сплав, АМц | 10 |
| 2.1.39 | Никель | 1,5 | 2.1.89 | Алюминиевый сплав, АМц | 4 |
| 2.1.40 | Титан, чистый | 10 | 2.1.90 | Алюминиевый сплав, АМц | 2 |
| 2.1.41 | Титан, чистый | 4 | 2.1.91 | Бронза, БрС30 | 7 |
| 2.1.42 | Титан, чистый | 1,5 | 2.1.92 | Бронза, БрС30 | 4,5 |
| 2.1.43 | Сталь 08, без термообработки | 30 | 2.1.93 | Бронза, БрС30 | 1,8 |
| 2.1.44 | Сталь 08, без термообработки | 4 | 2.1.94 | Магниевый сплав, МЛ5 | 10 |
| 2.1.45 | Сталь 08, без термообработки | 1,9 | 2.1.95 | Магниевый сплав, МЛ5 | 4 |
| 2.1.46 | Бронза, Бр Б2, закалка+старение | 8 | 2.1.96 | Магниевый сплав, МЛ5 | 2 |
| 2.1.47 | Бронза, Бр Б2, закалка+старение | 3 | 2.1.97 | Магниевый сплав, МЛ15 | 10 |
| 2.1.48 | Бронза, Бр Б2, закалка+старение | 1,9 | 2.1.98 | Магниевый сплав, МЛ15 | 4 |
| 2.1.49 | Алюминиевый сплав, В95 | 7 | 2.1.99 | Магниевый сплав, МЛ15 | 2 |
| 2.1.50 | Алюминиевый сплав, В95 | 4,5 |  |  |  |

| Таблица 2.11. | Темплеты для определения твёрдости по Роквеллу |
| --- | --- |

| № темпл. | Материал темплета | № темпл. | Материал темплета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.01. | Подшипниковый сплав Б88 | 2.2.16 | Сталь У13, закалка+отпуск |
| 2.2.02 | Подшипниковый сплав АО9-2 | 2.2.17 | Сталь Р18, закалка+отпуск |
| 2.2.03 | Цинковый сплав ЦАМ15 | 2.2.18 | Сталь ШХ15, закалка+отпуск |
| 2.2.04 | Магниевый сплав МЛ15 | 2.2.19 | Сталь Х12М, закалка+отпуск |
| 2.2.05 | Алюминиевый сплав АМг10 | 2.2.20 | Сталь ХВГ, закалка+отпуск |
| 2.2.06 | Сталь 45, нормализация | 2.2.21 | Металлокерамический сплав ВК3 |
| 2.2.07 | Алюминиевый сплав Д16 | 2.2.22 | Металлокерамический сплав ВК15 |
| 2.2.08 | Бронза БрО10Ф1 | 2.2.23 | Металлокерамический сплав ВК20 |
| 2.2.09 | Латунь Л90 | 2.2.24 | Металлокерамический сплав Т15К6 |
| 2.2.10 | Сталь 20, отжиг | 2.2.25 | Металлокерамический сплав ТТ8К6 |
| 2.2.11 | Бронза БрБ2, закалка+старение | 2.2.26 | Металлокерамический сплав Т5К10 |
| 2.2.12 | Сталь 65Г, закалка+отпуск | 2.2.27 | Металлокерамический сплав ТТ7К12 |
| 2.2.13 | Сталь 45, закалка+отпуск | 2.2.28 | Высокоуглеродистый сплав 250Х38 |
| 2.2.14 | Сталь 35, улучшение | 2.2.29 | Высокоуглеродистый сплав 320Х23Г2С2Т |
| 2.2. 15 | Сталь У8, закалка+отпуск | 2.2.30 | Высокоуглеродистый сплав 370Х7Г7С |

| Таблица 2.12. | Твёрдость материалов, ранжируемых по твёрдости |
| --- | --- |

| № вар. | Исходные данные |
| --- | --- |
|  | HB | HRA | HRB | HRC |
| 2.3.01. | 75 | 60 | 55 | 20 |
| 2.3.02. | 97 | 61 | 57 | 22 |
| 2.3.03. | 119 | 62 | 58 | 23 |
| 2.3.04. | 141 | 63 | 60 | 25 |
| 2.3.05. | 163 | 64 | 61 | 26 |
| 2.3.06. | 185 | 65 | 63 | 28 |
| 2.3.07. | 207 | 66 | 64 | 29 |
| 2.3.08. | 229 | 67 | 66 | 31 |
| 2.3.09. | 251 | 68 | 67 | 32 |
| 2.3.10. | 273 | 69 | 69 | 34 |
| 2.3.11. | 295 | 70 | 70 | 35 |
| 2.3.12. | 317 | 71 | 72 | 37 |
| 2.3.13. | 339 | 72 | 73 | 38 |
| 2.3.14. | 361 | 73 | 75 | 40 |
| 2.3.15. | 383 | 74 | 76 | 41 |
| 2.3.16. | 405 | 75 | 78 | 43 |
| 2.3.17. | 427 | 76 | 79 | 44 |
| 2.3.18. | 449 | 77 | 81 | 46 |
| 2.3.19. | 471 | 78 | 82 | 47 |
| 2.3.20. | 493 | 79 | 84 | 49 |
| 2.3.21. | 515 | 80 | 85 | 50 |
| 2.3.22. | 537 | 81 | 87 | 52 |
| 2.3.23. | 559 | 82 | 88 | 53 |
| 2.3.24. | 581 | 83 | 90 | 55 |
| 2.3.25. | 603 | 84 | 91 | 56 |
| 2.3.26. | 625 | 85 | 93 | 58 |
| 2.3.27. | 647 | 86 | 94 | 59 |
| 2.3.28. | 669 | 87 | 96 | 61 |
| 2.3.29. | 691 | 88 | 97 | 62 |
| 2.3.30. | 713 | 89 | 99 | 64 |

| Таблица 2.13. | Образцы для оценки предела прочности стали по твёрдости |
| --- | --- |

| № вар. | Сталь, твёрдость |
| --- | --- |
| 2.4. 01 | Отожжённая сталь, НВ = 175 |
| 2.4. 02 | Отожжённая сталь, НВ = 180 |
| 2.4. 03 | Отожжённая сталь, НВ = 185 |
| 2.4. 04 | Отожжённая сталь , НВ = 190 |
| 2.4. 05 | Отожжённая сталь, НВ = 195 |
| 2.4. 06 | Отожжённая сталь, HRB = 52 |
| 2.4. 07 | Отожжённая сталь, HRB = 55 |
| 2.4. 08 | Отожжённая сталь , HRВ = 57 |
| 2.4. 09 | Отожжённая сталь, HRВ = 60 |
| 2.4. 10 | Отожжённая сталь, HRВ = 65 |
| 2.4. 11 | Термообр. сталь, НВ = 360 |
| 2.4. 12 | Термообр. сталь, НВ = 365 |
| 2.4. 13 | Термообр. сталь, НВ = 370 |
| 2.4. 14 | Термообр. сталь, НВ = 375 |
| 2.4. 15 | Термообр. сталь, НВ = 380 |
| 2.4. 16 | Термообр. сталь, HRC = 52 |
| 2.4. 17 | Термообр. сталь, HRC = 54 |
| 2.4. 18 | Термообр. сталь, HRC = 56 |
| 2.4. 19 | Термообр. сталь, HRC = 58 |
| 2.4. 20 | Термообр. сталь, HRC = 60 |

| Таблица 2.14. | Образцы для оценки твёрдости стали по пределу прочности |
| --- | --- |

| № вар. | Сталь, оценить Н, значение предела прочности |
| --- | --- |
| 2.5. 01 | Оценить НВ отожжённой стали, = 40 кгс/мм2, |
| 2.5. 02 | Оценить НВ отожжённой стали, = 45 кгс/мм2, |
| 2.5. 03 | Оценить НВ отожжённой стали, = 50 кгс/мм2, |
| 2.5. 04 | Оценить НВ отожжённой стали, = 55 кгс/мм2, |
| 2.5. 05 | Оценить НВ отожжённой стали, = 60 кгс/мм2 |
| 2.5. 06 | Оценить HRВ отожжённой стали, = 35 кгс/мм2 |
| 2.5. 07 | Оценить HRВ отожжённой стали, = 40 кгс/мм2 |
| 2.5. 08 | Оценить HRВ отожжённой стали, = 45 кгс/мм2 |
| 2.5. 09 | Оценить HRВ отожжённой стали, = 50 кгс/мм2 |
| 2.5. 10 | Оценить HRВ отожжённой стали, = 55 кгс/мм2 |
| 2.5. 11 | Оценить НВ термообработанной стали, = 130 кгс/мм2 |
| 2.5. 12 | Оценить НВ термообработанной стали, = 135 кгс/мм2 |
| 2.5. 13 | Оценить НВ термообработанной стали, = 140 кгс/мм2 |
| 2.5. 14 | Оценить НВ термообработанной стали, = 145 кгс/мм2 |
| 2.5. 15 | Оценить НВ термообработанной стали, = 150 кгс/мм2 |
| 2.5. 16 | Оценить НRC термообработанной стали, = 260 кгс/мм2 |
| 2.5. 17 | Оценить НRC термообработанной стали, = 270 кгс/мм2 |
| 2.5. 18 | Оценить НRC термообработанной стали, = 280 кгс/мм2 |
| 2.5. 19 | Оценить НRC термообработанной стали, = 290 кгс/мм2 |
| 2.5. 20 | Оценить НRC термообработанной стали, = 300 кгс/мм2 |

2.3. Дополнительные сведения для выполнения индивидуального задания

| Таблица 2.15. | Характеристика методов определения твёрдости |
| --- | --- |

| Обозначение числа твёрдости, [размерность] | Характеристика способа (вид индентора, нагрузка Р, применение) |
| --- | --- |
| Метод Бринелля ГОСТ 9012-59 |
| НВ, [МПа] или [кгс/мм2] Размерность в обозначении не указывается | Закаленный стальной шарик D=2,5; 5,0; 10,0 мм; Р=156-30 кН (15,6-3000 кгс); сплавы низкой твёрдости HB<450 (цветные сплавы, отожженные и нормализованные стали и др.). НВ=80…4480 МПа или НВ=8…448 кгс/мм2. |
| Метод Роквелла ГОСТ 9013-59 |
| HRA, HRB, HRC, [величина безразмерная] | HRA: алмазный конус α=120°; РΣ=600 Н (60 кгс); сплавы высокой твёрдости (металлокерамические инструментальные сплавы, литые высокоуглеродистые сплавы и др.). HRA=70…85. |
|  | HRB: стальной закаленный шарик D=0,0625 in*=1,59 мм; РΣ=1000 Н (100 кгс); сплавы низкой твёрдости (подшипниковые, цветные конструкционные, отожженные стали и др.). HRB=25…100. |
|  | HRC: твердосплавный конус α=120°; РΣ=1500 Н (150 кгс); сплавы средней твёрдости (стали после закалки и отпуска и др.). HRC=20…67. |
| Метод Виккерса ГОСТ 2999-75 |
| HV, [Мпа] или [кгс/мм2] Размерность в обозначении не указывается | Алмазная пирамида с квадратным основанием α=136°; Р=10-300 Н (1-30 кгс); универсальный метод для чёрных и цветных металлов и сплавов. HV=80…20000 МПа или HV=8…2000 кгс/мм2 |
| Метод Шора ГОСТ 23273-78 |
| HSD, [безразмерная величина] | Алмазный боёк со сферической вершиной; определение числа твёрдости основано на упругом отскоке бойка поднятого на фиксированную высоту над измеряемой поверхностью; HSD=20…140. |
| Примечание: * in – международное обозначение дюйма – британской единицы длины, 1 in = 1′′ = 2,54 см = 25,4 мм. Приближённый перевод: 1 МПа ≈ 0,1 кгс/мм2; 1 кгс/мм2 ≈ 10 МПа |

| Таблица 2.16. | Твёрдость и применение исследуемых материалов |
| --- | --- |

| Марки материалов (обработка) | Число твёрдости | Применение |
| --- | --- | --- |
| Sn | HB8-35 | Основа баббитов, компонент припоев и др. |
| Б83, АО9-2, БрС30 |  | Антифрикционный слой подшипников скольжения |
| АМц, МЛ5, МЛ15 |  | Цветные конструкционные сплавы |
| Cu | HB35-130 | Основа бронз, латуней и др. |
| Л90; ЛЖМц59-1-1; ЛК80-3; ЛЦ16К4; ЛЦ38Мц2С2; БрОФ6,5-0,15; БрОФ6,5-0,4; БрО10Ф1 |  | Конструкционные сплавы на основе меди |
| АМг2, Д16, АК12, АМ5, АМг10 |  | Конструкционные сплавы на основе алюминия |
| МА5, МА19 |  | Конструкционные сплавы на основе магния |
| ЦАМ15 |  | Конструкционный сплав на основе цинка |
| Fe | HB<140 | Основа сталей и чугунов |
| Cr, Co, Ni, Ti |  | Чёрные металлы – компоненты легированных сталей и др. |
| 08 (без термообработки) |  | Конструкционная сталь |
| СЧ15, СЧ25, СЧ35, ВЧ80, КЧ60-3 | HB140-450 | Конструкционные чугуны (литейные сплавы ) |
| БрБ2 (закалка+старение) |  | Конструкционный сплав меди |
| АЧС-1 |  | Антифрикционный сплав |
| ВЧ95 |  | Высокопрочный сплав алюминия |
| 08 (нагартовка), 10, 20, 30, 40, 45, 55 |  | Конструкционные сплавы |
| 65Г, 45, 35 (закалка+отпуск) | HRC 40-55 |  |
| У8, У13 (закалка+отпуск) | HRC 50-65 | Режущий и деформирующий инструмент |
| Р18, Х12М, ХВГ(закалка+отпуск) | HRC 65 |  |
| ШХ15(закалка+отпуск) | HRC 65 | Тела качения и кольца подшипников качения |
| ВК3, ВК15, Т15К6, ТТ8К6, Т5К10, ТТ7К12 | HRA85-90 | Пластины для армирования режущего инструмента |
| 250Х38, 320Х23Г2С2Т, 370Х7Г7С | HRA85 | Наплавочные материалы для условий абразивного изнашивания |

| Таблица 2.17. | Выбор условий испытаний при определении НВ |
| --- | --- |

| Материал | НВ | Р= k·D2 | smin, мм | D, мм | Р, кгс | τ, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чёрные металлы | 140-450 | k = 30 | 6-3 | 10,0 | 3000 | 10 |
|  |  |  | 4-2 | 5,0 | 750 |  |
|  |  |  | Менее 2 | 2,5 | 187,5 |  |
|  | Менее 140 | k = 10 | Более 6 | 10,0 | 1000 |  |
|  |  |  | 6-3 | 5,0 | 250 |  |
|  |  |  | Менее 3 | 2,5 | 62,5 |  |
| Цветные металлы | Более130 | k = 30 | 6-3 | 10,0 | 3000 | 30 |
|  |  |  | 4-2 | 5,0 | 750 |  |
|  |  |  | Менее 2 | 2,5 | 187,5 |  |
|  | 35-130 | k = 10 | 9-3 | 10,0 | 1000 |  |
|  |  |  | 6-3 | 5,0 | 250 |  |
|  |  |  | Менее 3 | 2,5 | 62,5 |  |
|  | 8-35 | k = 2,5 | Более 6 | 10,0 | 250 | 60 |
|  |  |  | 6-3 | 5,0 | 62,5 |  |
|  |  |  | Менее 3 | 2,5 | 15,6 |  |

| Таблица 2.18. | Соотношение единиц твёрдости HV, HB, HRA, HRC, HRB * |
| --- | --- |

| HV | HB | HRA | HRC | HRB | HV | HB | HRA | HRC | HRB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1220 | 782 | 89 | 72 | — | 294 | 290 | 66,0 | 31,0 | — |
| 1016 | 712 | 85,1 | 66,4 | — | 286 | 283 | 65,6 | 30,1 | — |
| 951 | 688 | 84,3 | 65,0 | — | 278 | 275 | 65,2 | 29,0 | — |
| 907 | 670 | 83,6 | 63,9 | — | 271 | 269 | 64,8 | 28,1 | — |
| 866 | 659 | 83,0 | 62,9 | — | 242 | 241 | 62,8 | 24,0 | 100 |
| 828 | 637 | 82,4 | 61,8 | — | 235 | 235 | 62,3 | 23,0 | 99 |
| 804 | 627 | 82,0 | 61,1 | — | 229 | 229 | 61,8 | 22,0 | 98,2 |
| 771 | 611 | 81,4 | 60,0 | — | 222 | 222 | 61,1 | 20,9 | 97,2 |
| 739 | 597 | 80,9 | 59,0 | — | 217 | 217 | 61,0 | 20,1 | 96,5 |
| 710 | 582 | 80,3 | 57,9 | — | 212 | 212 | 60,1 | 19,0 | 95,5 |
| 683 | 583 | 79,7 | 56,9 | — | 208 | 207 | 59,7 | 18,1 | 94,8 |
| 658 | 555 | 79,2 | 55,8 | — | 204 | 204 | 60,0 | — | 94 |
| 643 | 547 | 78,8 | 55,1 | — | 198 | 198 | 58,6 | — | 93 |
| 620 | 534 | 78,3 | 54,1 | — | 193 | 194 | 58,0 | — | 92 |
| 599 | 522 | 77,7 | 53,1 | — | 188 | 189 | 57,4 | — | 90,9 |
| 574 | 506 | 77,0 | 51,8 | — | 183 | 185 | 56,9 | — | 90,1 |
| 556 | 495 | 76,5 | 50,9 | — | 182 | 183 | 56,0 | — | 89 |
| 539 | 484 | 76,0 | 50,0 | — | 175 | 177 | 55,6 | — | 88 |
| 523 | 474 | 75,5 | 49,1 | — | 172 | 174 | 55,1 | — | 87,1 |
| 504 | 460 | 74,9 | 47,9 | — | 168 | 170 | 54,5 | — | 86,1 |
| 490 | 451 | 74,4 | 47,0 | — | 164 | 166 | 53,9 | — | 85 |
| 473 | 438 | 73,8 | 45,9 | — | 162 | 163 | 53,4 | — | 84,1 |
| 460 | 429 | 73,3 | 45,1 | — | 158 | 159 | 52,8 | — | 83 |
| 445 | 417 | 72,7 | 44,1 | — | 156 | 156 | 52,3 | — | 82,1 |
| 431 | 406 | 72,2 | 43,1 | — | 147 | 147 | 50,6 | — | 79 |
| 417 | 395 | 71,6 | 42,1 | — | 144 | 144 | 50,0 | — | 77,9 |
| 401 | 383 | 71,0 | 40,9 | — | 141 | 141 | — | — | 77 |
| 389 | 373 | 70,4 | 40,0 | — | 139 | 139 | — | — | 76 |
| 378 | 363 | 70,0 | 39,1 | — | 134 | 134 | — | — | 74,1 |
| 364 | 352 | 69,4 | 38,0 | — | 130 | 130 | — | — | 72,2 |
| 352 | 341 | 68,8 | 36,9 | — | 121 | 121 | — | — | 68 |
| 342 | 333 | 68,4 | 36,0 | — | 115 | 115 | — | — | 64,9 |
| 331 | 323 | 67,8 | 34,9 | — | 112 | 112 | — | — | 63,1 |
| 322 | 315 | 67,4 | 34,1 | — | 109 | 109 | — | — | 61 |
| 311 | 306 | 66,9 | 33,0 | — | 104 | 104 | — | — | 58,1 |
| 303 | 298 | 66,5 | 32,1 | — | 100 | 100 | — | — | 54,9 |
| *Марочник сталей и сплавов. /А.С. Зубченко, М.М.Колосков, Ю.В. Каширский и др.; Под общей ред. А.С.Зубченко. – М.: Машиностроение, 2003. 484 с. Примечания: 1. Указанные в таблице значения твёрдости НВ соответствуют значениям твердости по Бринеллю, определенным с помощью шарика D=10 мм при нагрузке Р = 30 кН (3000 кгс). 2. Числа твёрдости, напечатанные жирным шрифтом, приняты ГОСТами 2999 (HV), 9012 (HB) и 9013 (HR). |

| Таблица 2.19. | Уравнения регрессии* для пересчёта «твёрдость ↔ предел прочности» |
| --- | --- |

| Эмпирическая формула | Интервал изменения аргумента |
| --- | --- |
| Сталь без термообработки или после отжига |
| 1. | = 86…368 |
| 2. | HRB=52…100 |
| 3. | =30…130 |
| 4. | =34…83 |
| Сталь закаленная или закалённая + отпущенная |
| 5. | = 177…450 |
| 6. | HRC=20…67 |
| 7. | =60…155 |
| 8. | =77…310 |
| *Уравнения регрессии получены по данным Йех Я. Термическая обработка стали. Справочник – Пер. с чешского. М.: Металлургия, 1979. – 264 с. Размерность величин, входящих в эмпирические формулы: [σB], [HB] в кгс/мм2. Для перехода к размерности механических напряжений СИ используйте приближенный пересчёт 1 кгс/мм2≈10 МПа. |