Лабораторная работа №4

Определение критических точек двойного сплава

4.1. Содержание индивидуального задания .

Индивидуальное задание по определению критических точек двойного сплава рекомендуется выполнять с использованием программы Excel.

4.1.1. Построение кривых охлаждения сплавов.

4.1.1.1. По варианту задания заполнить таблицу 4.1 (формат Excel)

| Таблица 4.1. | Хронометраж охлаждения сплавов системы 00 «А»-«В» |
| --- | --- |

|  | А | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спл | 00.01 | 00.02 | 00.03 | 00.04 |  |
| 2 | «В», % |  |  |  |  |  |
| 3 | τ, с |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 32 | 280 |  |  |  |  |  |
| 33 | 290 |  |  |  |  |  |
| 34 | 300 |  |  |  |  |  |

Пояснения:

- 00 «А»–«В» – обозначение исследуемой двойной системы;

- 00.хх – обозначение сплава;

- «В», % – содержание компонента «В» системы;

4.1.1.2. С помощью команды «Мастер диаграмм» построить кривые охлаждения для заданных сплавов (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Пример построения кривых охлаждения сплавов

Пояснения:

- название диаграммы состоит из обозначения исследуемых сплавов;

- обозначение ряда данных соответствует обозначению сплава;

- для большей зрительной выразительности диаграммы в электронной форме ряды данных рекомендуется показать разным цветом;

- формат шкалы оси «х»: максимальное значение 300 , цена основных делений 60, цена промежуточных делений 15;

- формат шкалы оси «у»: цена основных делений 100; цена промежуточных делений 50.

4.1.3. Численным дифференцированием определить скорость охлаждения сплавов. Сформировать таблицу 4.2(формат Excel)

| Таблица 4.2. | Кинетика охлаждения сплавов системы 00 «А»-«В» |
| --- | --- |

|  | А | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спл | 00.01 | 00.01 | 00.02 | 00.02 | 00.03 | 00.03 | 00.04 | 00.04 |
| 2 | «В», % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | τ, с | ° С | град/с | ° С | град/с | ° С | град/с | ° С | град/с |
| 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения:

- в столбцах B, D, F, H находятся значения температуры хронометража исследуемых сплавов, взятые из таблицы 4.1;

- в столбцах C, E, G, I находятся значения скорости охлаждения сплавов, полученные численным дифференцированием по времени  температуры сплава; дифференцирование выполняется с помощью команды «Мастер формул». Например, скорость охлаждения сплава 00.01 в начальный момент времени определяется по формуле, которую следует записать в ячейке С4 [=(В4–В5)/10]; затем перетаскиванием ячейки С4 за правый нижний угол получим скорость охлаждения в ячейках С5–С33; при необходимость следует сгладить значения скорости охлаждения на участках, предварительно зафиксировав значения с помощью опции «Специальная вставка».

4.1.4. С помощью команды «Мастер диаграмм» построить термокинетические диаграммы кристаллизации (ТКДК) сплавов. Для сплава 00.01 ТКДК строится по столбцам В и С таблицы 4.2. На рис. 4.2–4.5 показаны ТКДК некоторых сплавов. Названия диаграмм на рисунках 4.2–4.5 соответствуют обозначению кривых охлаждения сплавов на рисунке 4.1.

Рис. 4.2. ТКДК сплава без эвтектики (tL=303°C; tS=248°C)

Рис. 4.3. ТКДК до- или заэвтектического сплава (tL=274°C; tS= tЭВТ=248°C)

Рис. 4.4. ТКДК эвтектического сплава  (tL= tS= tЭВТ=248°C)

Рис. 4.5. ТКДК сплава, имеющего вторичную кристаллизацию

(tL= 312°C; tS= 275°C; tС= 175°С)

Пояснения:

- название диаграммы соответствует обозначению сплава;

- формат шкалы оси «х»: обратный порядок значений; пересечение с осью «у» (значений) в максимальном значении;

- на диаграммах указаны фазовые области: Ж – жидкая; (Ж+ТВ) – жидкотвёрдая; ТВ – твёрдая; (ТВ+ТВII) – твёрдая с вторичной фазой;

- критические точки сплавов расположены на границах фазовых областей.

4.1.5. На термокинетических диаграммах охлаждения (см. рис. 4.2–4.5) идентифицировать критические точки ликвидус tL, солидус tS, сольвус  tС.

Пояснения:

- критические точки сплавов представляют собой абсциссы точек перехода скорости охлаждения на новый уровень (на границах фазовых областей);

- считывание значения критической температуры производится в формате Excel при подведении курсора (имеет вид стрелки) к соответствующим точкам ТКДК активированной диаграммы.

4.1.6. Полученные значения критических температур занести в формуляр сплава (таблица 4.3.).

| Таблица 4.3. | Формуляр сплавов системы 00 «А»–«В» |
| --- | --- |

| Спл | 00.01 | 00.02 | 00.03 | 00.04 | 00.05 | 00.06 | 00.07 | 00.08 | 00.09 | 00.10 | 00.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А, % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| В, % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| tL,°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tS,°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tC,°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснения:

- для чистых компонентов критические температуры равны температуре плавления tL= tS= tПЛ (таблица 4.15);

- заполняются графы, соответствующие заданным сплавам.

4.2. Варианты индивидуального задания №4

| Таблица 4.4. | Варианты индивидуального задания №4 |
| --- | --- |

| № вар | Сплавы | № вар | Сплавы |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.01. | 01.02 – 01.05 | 4.11 | 06.02 – 06.05 |
| 4.02 | 01.06 – 01.10 | 4.12 | 06.06 – 06.09 |
| 4.03 | 02.02 – 02.05 | 4.13 | 07.02 – 07.05 |
| 4.04 | 02.06 – 02.10 | 4.14 | 07.06 – 07.10 |
| 4.05 | 03.02 – 03.05 | 4.15 | 08.02 – 08.06 |
| 4.06 | 03.06 – 03.10 | 4.16 | 08.07 – 08.11 |
| 4.07 | 04.02 – 04.06 | 4.17 | 09.02 – 09.05 |
| 4.08 | 04.07 – 04.11 | 4.18 | 09.06 – 09.10 |
| 4.09 | 05.02 – 05.05 | 4.19 | 10.02 – 10.05 |
| 4.10 | 05.06 – 05.10 | 4.20 | 10.06 – 10.10 |

| Таблица 4.5. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Ag-Cu |
| --- | --- |

| Cпл. | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu, % | 5 | 8,8 | 20 | 28 | 50 | 70 | 80 | 92 | 95 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 10 | 1104 | 1121 | 1124 | 1116 | 1119 | 1114 | 1126 | 1118 | 1126 |
| 20 | 1009 | 1042 | 1048 | 1032 | 1037 | 1028 | 1053 | 1035 | 1052 |
| 30 | 913 | 963 | 973 | 947 | 956 | 942 | 979 | 1009 | 1031 |
| 40 | 892 | 884 | 897 | 863 | 874 | 915 | 954 | 984 | 1011 |
| 50 | 870 | 863 | 821 | 779 | 850 | 888 | 929 | 958 | 990 |
| 60 | 833 | 842 | 800 | 779 | 827 | 860 | 904 | 933 | 960 |
| 70 | 796 | 821 | 779 | 779 | 803 | 833 | 879 | 907 | 930 |
| 80 | 760 | 800 | 779 | 779 | 779 | 806 | 854 | 881 | 900 |
| 90 | 723 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 829 | 856 | 870 |
| 100 | 686 | 746 | 779 | 779 | 779 | 779 | 804 | 830 | 840 |
| 110 | 649 | 713 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 805 | 810 |
| 120 | 620 | 681 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 780 |
| 130 | 590 | 648 | 741 | 779 | 779 | 741 | 779 | 741 | 750 |
| 140 | 561 | 615 | 702 | 738 | 738 | 702 | 738 | 702 | 720 |
| 150 | 531 | 582 | 664 | 698 | 698 | 664 | 698 | 664 | 681 |
| 160 | 502 | 549 | 626 | 657 | 657 | 626 | 657 | 626 | 641 |
| 170 | 472 | 517 | 588 | 617 | 617 | 588 | 617 | 588 | 602 |
| 180 | 443 | 484 | 549 | 576 | 576 | 549 | 576 | 549 | 562 |
| 190 | 414 | 451 | 511 | 536 | 536 | 511 | 536 | 511 | 523 |
| 200 | 384 | 418 | 473 | 495 | 495 | 473 | 495 | 473 | 484 |
| 210 | 355 | 385 | 434 | 455 | 455 | 434 | 455 | 434 | 444 |
| 220 | 325 | 352 | 396 | 414 | 414 | 396 | 414 | 396 | 405 |
| 230 | 296 | 320 | 358 | 374 | 374 | 358 | 374 | 358 | 366 |
| 240 | 267 | 287 | 320 | 333 | 333 | 320 | 333 | 320 | 326 |
| 250 | 237 | 254 | 281 | 293 | 293 | 281 | 293 | 281 | 287 |
| 260 | 208 | 221 | 243 | 252 | 252 | 243 | 252 | 243 | 247 |
| 270 | 178 | 188 | 205 | 212 | 212 | 205 | 212 | 205 | 208 |
| 280 | 149 | 156 | 167 | 171 | 171 | 167 | 171 | 167 | 169 |
| 290 | 119 | 123 | 128 | 131 | 131 | 128 | 131 | 128 | 129 |
| 300 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Таблица 4.6. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Al-Si |
| --- | --- |

| Cпл. | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 02.05 | 02.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si,% | 1 | 1,6 | 5 | 10 | 12,6 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| 10 | 752 | 751 | 743 | 758 | 755 | 836 | 1040 | 1216 | 1433 |
| 20 | 703 | 701 | 686 | 716 | 711 | 772 | 980 | 1131 | 1366 |
| 30 | 655 | 652 | 629 | 675 | 666 | 708 | 920 | 1088 | 1299 |
| 40 | 646 | 637 | 612 | 633 | 622 | 644 | 889 | 1046 | 1254 |
| 50 | 637 | 622 | 594 | 591 | 577 | 622 | 858 | 1003 | 1209 |
| 60 | 627 | 607 | 577 | 577 | 577 | 599 | 826 | 961 | 1164 |
| 70 | 618 | 592 | 577 | 577 | 577 | 577 | 795 | 918 | 1119 |
| 80 | 609 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 764 | 875 | 1073 |
| 90 | 600 | 555 | 555 | 577 | 577 | 577 | 733 | 833 | 1028 |
| 100 | 588 | 533 | 533 | 577 | 577 | 577 | 702 | 790 | 983 |
| 110 | 575 | 511 | 511 | 577 | 577 | 577 | 671 | 747 | 938 |
| 120 | 563 | 488 | 488 | 577 | 577 | 577 | 639 | 705 | 893 |
| 130 | 550 | 466 | 466 | 550 | 577 | 577 | 608 | 662 | 848 |
| 140 | 523 | 444 | 444 | 523 | 548 | 577 | 577 | 620 | 803 |
| 150 | 496 | 422 | 422 | 496 | 520 | 547 | 577 | 577 | 758 |
| 160 | 469 | 400 | 400 | 469 | 491 | 516 | 577 | 577 | 712 |
| 170 | 442 | 378 | 378 | 442 | 462 | 486 | 577 | 577 | 667 |
| 180 | 415 | 356 | 356 | 415 | 434 | 455 | 577 | 577 | 622 |
| 190 | 388 | 333 | 333 | 388 | 405 | 425 | 577 | 577 | 577 |
| 200 | 361 | 311 | 311 | 361 | 376 | 394 | 577 | 533 | 577 |
| 210 | 334 | 289 | 289 | 333 | 348 | 364 | 528 | 488 | 577 |
| 220 | 306 | 267 | 267 | 306 | 319 | 333 | 480 | 444 | 523 |
| 230 | 279 | 245 | 245 | 279 | 291 | 303 | 431 | 400 | 469 |
| 240 | 252 | 223 | 223 | 252 | 262 | 273 | 382 | 356 | 415 |
| 250 | 225 | 201 | 201 | 225 | 233 | 242 | 334 | 311 | 361 |
| 260 | 198 | 178 | 178 | 198 | 205 | 212 | 285 | 267 | 306 |
| 270 | 171 | 156 | 156 | 171 | 176 | 181 | 236 | 223 | 252 |
| 280 | 144 | 134 | 134 | 144 | 147 | 151 | 187 | 179 | 198 |
| 290 | 117 | 112 | 112 | 117 | 119 | 120 | 139 | 134 | 144 |
| 300 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Таблица 4.7. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Bi-Cd |
| --- | --- |

| Спл | 03.02 | 03.03 | 03.04 | 03.05 | 03.06 | 03.07 | 03.08 | 03.09 | 03.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd,% | 10 | 20 | 30 | 39,7 | 50 | 60 | 80 | 95 | 98 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | 374 | 374 | 373 | 377 | 380 | 374 | 373 | 380 | 373 |
| 20 | 347 | 347 | 347 | 354 | 360 | 349 | 345 | 360 | 347 |
| 30 | 321 | 321 | 320 | 331 | 341 | 323 | 318 | 339 | 320 |
| 40 | 294 | 294 | 293 | 308 | 321 | 298 | 290 | 319 | 310 |
| 50 | 268 | 268 | 266 | 285 | 301 | 272 | 282 | 311 | 301 |
| 60 | 241 | 241 | 240 | 261 | 281 | 247 | 274 | 303 | 291 |
| 70 | 234 | 215 | 213 | 238 | 261 | 221 | 266 | 294 | 282 |
| 80 | 226 | 208 | 186 | 215 | 241 | 214 | 258 | 286 | 272 |
| 90 | 219 | 201 | 180 | 192 | 222 | 207 | 250 | 278 | 263 |
| 100 | 212 | 194 | 175 | 169 | 202 | 201 | 242 | 270 | 253 |
| 110 | 204 | 187 | 169 | 146 | 182 | 194 | 234 | 261 | 244 |
| 120 | 197 | 181 | 163 | 146 | 175 | 187 | 226 | 253 | 234 |
| 130 | 190 | 174 | 157 | 146 | 168 | 180 | 218 | 245 | 225 |
| 140 | 183 | 167 | 152 | 146 | 160 | 173 | 210 | 237 | 215 |
| 150 | 175 | 160 | 146 | 146 | 153 | 166 | 202 | 228 | 200 |
| 160 | 168 | 153 | 146 | 146 | 146 | 160 | 194 | 220 | 185 |
| 170 | 161 | 146 | 146 | 146 | 146 | 153 | 186 | 212 | 170 |
| 180 | 153 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 178 | 204 | 155 |
| 190 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 170 | 195 | 141 |
| 200 | 146 | 146 | 146 | 139 | 146 | 146 | 162 | 187 | 126 |
| 210 | 146 | 146 | 146 | 132 | 146 | 146 | 154 | 179 | 111 |
| 220 | 136 | 135 | 138 | 125 | 146 | 146 | 146 | 171 | 96 |
| 230 | 127 | 125 | 131 | 118 | 138 | 146 | 146 | 162 | 81 |
| 240 | 117 | 114 | 123 | 111 | 130 | 137 | 146 | 154 | 78 |
| 250 | 108 | 103 | 116 | 105 | 122 | 128 | 137 | 146 | 75 |
| 260 | 98 | 93 | 108 | 98 | 114 | 119 | 128 | 135 | 72 |
| 270 | 89 | 82 | 101 | 91 | 105 | 111 | 119 | 124 | 69 |
| 280 | 79 | 71 | 93 | 84 | 97 | 102 | 110 | 112 | 66 |
| 290 | 70 | 61 | 86 | 77 | 89 | 93 | 101 | 101 | 63 |
| 300 | 60 | 50 | 78 | 70 | 81 | 84 | 92 | 90 | 60 |

| Таблица 4.8. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Cd-Pb |
| --- | --- |

| Спл | 04.02 | 04.03 | 04.04 | 04.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 04.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb,% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 82,6 | 90 | 96,7 | 98 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | 451 | 458 | 463 | 462 | 462 | 453 | 450 | 467 | 461 | 462 |
| 20 | 402 | 416 | 427 | 425 | 424 | 407 | 399 | 433 | 421 | 425 |
| 30 | 353 | 373 | 390 | 387 | 385 | 360 | 349 | 400 | 382 | 387 |
| 40 | 304 | 331 | 353 | 349 | 347 | 314 | 298 | 366 | 342 | 350 |
| 50 | 298 | 289 | 317 | 312 | 309 | 267 | 248 | 333 | 303 | 312 |
| 60 | 292 | 283 | 280 | 274 | 271 | 261 | 248 | 299 | 296 | 303 |
| 70 | 285 | 277 | 274 | 268 | 265 | 254 | 248 | 266 | 289 | 294 |
| 80 | 279 | 271 | 267 | 261 | 260 | 248 | 248 | 257 | 282 | 284 |
| 90 | 273 | 266 | 261 | 255 | 254 | 248 | 248 | 248 | 275 | 275 |
| 100 | 267 | 260 | 254 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 269 | 255 |
| 110 | 260 | 254 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 262 | 235 |
| 120 | 254 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 255 | 215 |
| 130 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 195 |
| 140 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 237 | 238 | 238 | 175 |
| 150 | 238 | 237 | 237 | 237 | 248 | 237 | 226 | 227 | 227 | 168 |
| 160 | 228 | 226 | 226 | 226 | 236 | 226 | 216 | 217 | 217 | 160 |
| 170 | 217 | 216 | 216 | 216 | 225 | 215 | 205 | 206 | 206 | 153 |
| 180 | 207 | 205 | 205 | 205 | 213 | 204 | 194 | 196 | 196 | 145 |
| 190 | 197 | 194 | 194 | 194 | 202 | 192 | 183 | 185 | 185 | 138 |
| 200 | 187 | 183 | 183 | 183 | 190 | 181 | 173 | 175 | 175 | 130 |
| 210 | 177 | 172 | 172 | 172 | 179 | 170 | 162 | 164 | 164 | 123 |
| 220 | 166 | 162 | 162 | 162 | 167 | 159 | 151 | 154 | 154 | 115 |
| 230 | 156 | 151 | 151 | 151 | 156 | 148 | 140 | 143 | 143 | 108 |
| 240 | 146 | 140 | 140 | 140 | 144 | 137 | 130 | 133 | 133 | 100 |
| 250 | 136 | 129 | 129 | 129 | 133 | 126 | 119 | 122 | 122 | 93 |
| 260 | 126 | 118 | 118 | 118 | 121 | 115 | 108 | 112 | 112 | 85 |
| 270 | 116 | 107 | 107 | 107 | 110 | 103 | 97 | 101 | 101 | 78 |
| 280 | 105 | 97 | 97 | 97 | 98 | 92 | 87 | 91 | 91 | 70 |
| 290 | 95 | 86 | 86 | 86 | 87 | 81 | 76 | 80 | 80 | 63 |
| 300 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 70 | 70 | 55 |

| Таблица 4.9. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Cd-Zn |
| --- | --- |

| Спл | 05.02 | 05.03 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 05.08 | 05.09 | 05.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn,% | 5 | 10 | 17,3 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 10 | 450 | 463 | 453 | 451 | 464 | 506 | 502 | 516 | 513 |
| 20 | 400 | 427 | 406 | 402 | 427 | 462 | 454 | 482 | 476 |
| 30 | 349 | 390 | 360 | 352 | 391 | 417 | 406 | 447 | 438 |
| 40 | 299 | 353 | 313 | 303 | 354 | 373 | 358 | 413 | 401 |
| 50 | 294 | 317 | 266 | 294 | 318 | 329 | 348 | 379 | 391 |
| 60 | 290 | 280 | 266 | 285 | 309 | 320 | 338 | 369 | 382 |
| 70 | 285 | 275 | 266 | 275 | 301 | 311 | 327 | 358 | 372 |
| 80 | 280 | 271 | 266 | 266 | 292 | 302 | 317 | 348 | 362 |
| 90 | 275 | 266 | 266 | 266 | 283 | 293 | 307 | 338 | 353 |
| 100 | 271 | 266 | 266 | 266 | 275 | 284 | 297 | 328 | 343 |
| 110 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 275 | 286 | 317 | 334 |
| 120 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 276 | 307 | 324 |
| 130 | 255 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 297 | 314 |
| 140 | 243 | 254 | 254 | 266 | 266 | 266 | 266 | 287 | 305 |
| 150 | 232 | 242 | 242 | 266 | 266 | 266 | 266 | 276 | 295 |
| 160 | 220 | 230 | 230 | 253 | 266 | 266 | 266 | 266 | 285 |
| 170 | 209 | 218 | 218 | 240 | 266 | 266 | 254 | 266 | 276 |
| 180 | 197 | 205 | 205 | 227 | 252 | 253 | 242 | 266 | 266 |
| 190 | 186 | 193 | 193 | 214 | 239 | 240 | 229 | 252 | 266 |
| 200 | 174 | 181 | 181 | 201 | 225 | 228 | 217 | 238 | 250 |
| 210 | 163 | 169 | 169 | 188 | 212 | 215 | 205 | 225 | 234 |
| 220 | 152 | 157 | 157 | 175 | 198 | 202 | 193 | 211 | 218 |
| 230 | 140 | 145 | 145 | 161 | 185 | 189 | 181 | 197 | 202 |
| 240 | 129 | 133 | 133 | 148 | 171 | 177 | 168 | 183 | 186 |
| 250 | 117 | 121 | 121 | 135 | 158 | 164 | 156 | 169 | 170 |
| 260 | 106 | 108 | 108 | 122 | 144 | 151 | 144 | 155 | 154 |
| 270 | 94 | 96 | 96 | 109 | 131 | 138 | 132 | 142 | 138 |
| 280 | 83 | 84 | 84 | 96 | 117 | 126 | 119 | 128 | 122 |
| 290 | 72 | 72 | 72 | 83 | 104 | 113 | 107 | 114 | 106 |
| 300 | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 95 | 100 | 90 |

| Таблица 4.10. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Pb-Bi |
| --- | --- |

| Спл | 06.02 | 06.03 | 06.04 | 06.05 | 06.06 | 06.07 | 06.08 | 06.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi,% | 10 | 20 | 35 | 43,2 | 57,2 | 65 | 75 | 90 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | 375 | 367 | 376 | 375 | 373 | 374 | 376 | 375 |
| 20 | 350 | 333 | 352 | 350 | 345 | 348 | 351 | 350 |
| 30 | 325 | 300 | 328 | 325 | 318 | 321 | 327 | 326 |
| 40 | 300 | 266 | 304 | 300 | 290 | 295 | 302 | 301 |
| 50 | 295 | 261 | 279 | 275 | 263 | 269 | 278 | 276 |
| 60 | 290 | 255 | 255 | 250 | 235 | 243 | 254 | 251 |
| 70 | 285 | 250 | 231 | 225 | 208 | 216 | 229 | 242 |
| 80 | 280 | 244 | 207 | 200 | 180 | 190 | 205 | 233 |
| 90 | 275 | 239 | 201 | 175 | 153 | 164 | 196 | 224 |
| 100 | 270 | 233 | 195 | 169 | 125 | 156 | 187 | 215 |
| 110 | 265 | 228 | 189 | 164 | 125 | 148 | 178 | 206 |
| 120 | 260 | 222 | 183 | 158 | 125 | 141 | 169 | 197 |
| 130 | 248 | 217 | 177 | 153 | 125 | 133 | 161 | 188 |
| 140 | 237 | 212 | 171 | 147 | 125 | 125 | 152 | 179 |
| 150 | 225 | 206 | 165 | 142 | 125 | 125 | 143 | 170 |
| 160 | 213 | 196 | 159 | 136 | 125 | 125 | 134 | 161 |
| 170 | 202 | 186 | 153 | 131 | 125 | 125 | 125 | 152 |
| 180 | 190 | 176 | 147 | 125 | 125 | 125 | 125 | 143 |
| 190 | 178 | 166 | 131 | 118 | 117 | 125 | 125 | 134 |
| 200 | 167 | 156 | 115 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 |
| 210 | 155 | 146 | 99 | 103 | 102 | 125 | 125 | 125 |
| 220 | 143 | 136 | 82 | 96 | 94 | 115 | 125 | 125 |
| 230 | 132 | 125 | 66 | 88 | 87 | 105 | 114 | 114 |
| 240 | 120 | 115 | 50 | 81 | 79 | 95 | 103 | 104 |
| 250 | 108 | 105 | 34 | 74 | 71 | 85 | 92 | 93 |
| 260 | 97 | 95 | 32 | 66 | 64 | 75 | 81 | 83 |
| 270 | 85 | 85 | 30 | 59 | 56 | 65 | 70 | 72 |
| 280 | 73 | 75 | 29 | 52 | 48 | 55 | 59 | 61 |
| 290 | 62 | 65 | 27 | 44 | 41 | 45 | 48 | 51 |
| 300 | 50 | 55 | 25 | 37 | 33 | 35 | 37 | 40 |

| Таблица 4.11. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Pb-Sb |
| --- | --- |

| Спл | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 07.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb,% | 2 | 3,5 | 5 | 11,1 | 20 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 650 | 700 |
| 10 | 429 | 428 | 429 | 428 | 423 | 428 | 574 | 622 | 671 |
| 20 | 409 | 406 | 408 | 406 | 396 | 405 | 548 | 594 | 641 |
| 30 | 388 | 383 | 387 | 384 | 369 | 393 | 521 | 576 | 612 |
| 40 | 367 | 361 | 365 | 362 | 342 | 381 | 495 | 558 | 593 |
| 50 | 347 | 339 | 344 | 340 | 332 | 370 | 476 | 540 | 574 |
| 60 | 326 | 317 | 323 | 318 | 322 | 358 | 458 | 522 | 555 |
| 70 | 321 | 311 | 302 | 296 | 312 | 346 | 439 | 504 | 536 |
| 80 | 316 | 305 | 296 | 274 | 302 | 334 | 420 | 486 | 517 |
| 90 | 310 | 299 | 291 | 252 | 292 | 323 | 402 | 468 | 498 |
| 100 | 305 | 293 | 285 | 252 | 282 | 311 | 383 | 450 | 479 |
| 110 | 300 | 287 | 280 | 252 | 272 | 299 | 364 | 432 | 460 |
| 120 | 295 | 282 | 274 | 252 | 262 | 287 | 345 | 414 | 441 |
| 130 | 282 | 276 | 269 | 252 | 252 | 276 | 327 | 396 | 423 |
| 140 | 269 | 270 | 263 | 252 | 252 | 264 | 308 | 378 | 404 |
| 150 | 256 | 264 | 258 | 252 | 252 | 252 | 289 | 360 | 385 |
| 160 | 242 | 258 | 252 | 252 | 252 | 252 | 271 | 342 | 366 |
| 170 | 229 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 324 | 347 |
| 180 | 216 | 240 | 252 | 239 | 252 | 252 | 252 | 306 | 328 |
| 190 | 203 | 227 | 239 | 226 | 252 | 252 | 252 | 288 | 309 |
| 200 | 193 | 215 | 225 | 212 | 252 | 252 | 252 | 270 | 290 |
| 210 | 182 | 202 | 212 | 199 | 236 | 252 | 252 | 252 | 271 |
| 220 | 172 | 190 | 198 | 186 | 220 | 234 | 234 | 252 | 252 |
| 230 | 162 | 177 | 185 | 173 | 203 | 216 | 216 | 252 | 252 |
| 240 | 152 | 165 | 171 | 159 | 187 | 198 | 198 | 229 | 229 |
| 250 | 141 | 152 | 158 | 146 | 171 | 180 | 180 | 206 | 206 |
| 260 | 131 | 140 | 144 | 133 | 155 | 162 | 162 | 183 | 183 |
| 270 | 121 | 127 | 131 | 120 | 139 | 144 | 144 | 159 | 159 |
| 280 | 111 | 115 | 117 | 106 | 122 | 126 | 126 | 136 | 136 |
| 290 | 100 | 102 | 104 | 93 | 106 | 108 | 108 | 113 | 113 |
| 300 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Таблица 4.12. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Sn-Bi |
| --- | --- |

| Спл | 08.02 | 08.03 | 08.04 | 08.05 | 08.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 08.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi,% | 5 | 10 | 23 | 30 | 40 | 50 | 58 | 700 | 80 | 90 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | 325 | 324 | 326 | 328 | 326 | 329 | 327 | 327 | 329 | 330 |
| 20 | 300 | 298 | 302 | 306 | 301 | 308 | 303 | 304 | 307 | 310 |
| 30 | 276 | 273 | 278 | 284 | 277 | 286 | 280 | 281 | 286 | 289 |
| 40 | 251 | 247 | 254 | 262 | 252 | 265 | 256 | 257 | 265 | 269 |
| 50 | 226 | 221 | 230 | 240 | 228 | 244 | 233 | 234 | 243 | 249 |
| 60 | 223 | 215 | 206 | 218 | 203 | 223 | 209 | 211 | 222 | 241 |
| 70 | 219 | 209 | 200 | 196 | 179 | 201 | 186 | 188 | 215 | 233 |
| 80 | 216 | 203 | 195 | 190 | 173 | 180 | 162 | 183 | 208 | 225 |
| 90 | 212 | 197 | 189 | 185 | 168 | 159 | 139 | 177 | 201 | 218 |
| 100 | 209 | 191 | 184 | 179 | 162 | 154 | 139 | 172 | 194 | 210 |
| 110 | 205 | 185 | 178 | 173 | 156 | 149 | 139 | 166 | 187 | 202 |
| 120 | 194 | 179 | 173 | 168 | 150 | 144 | 139 | 161 | 180 | 194 |
| 130 | 183 | 170 | 167 | 162 | 145 | 139 | 139 | 155 | 174 | 186 |
| 140 | 172 | 162 | 161 | 156 | 139 | 139 | 139 | 150 | 167 | 178 |
| 150 | 161 | 153 | 156 | 150 | 139 | 139 | 139 | 144 | 160 | 170 |
| 160 | 150 | 144 | 150 | 145 | 139 | 139 | 139 | 139 | 153 | 163 |
| 170 | 139 | 136 | 145 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 146 | 155 |
| 180 | 128 | 127 | 139 | 139 | 139 | 139 | 131 | 139 | 139 | 147 |
| 190 | 117 | 118 | 131 | 139 | 131 | 139 | 123 | 139 | 139 | 139 |
| 200 | 106 | 110 | 123 | 130 | 122 | 130 | 115 | 139 | 139 | 139 |
| 210 | 95 | 101 | 114 | 121 | 114 | 121 | 107 | 139 | 139 | 139 |
| 220 | 84 | 92 | 106 | 112 | 105 | 111 | 99 | 139 | 139 | 129 |
| 230 | 73 | 84 | 98 | 103 | 97 | 102 | 91 | 128 | 128 | 119 |
| 240 | 62 | 75 | 90 | 94 | 88 | 93 | 83 | 117 | 117 | 109 |
| 250 | 51 | 70 | 82 | 86 | 80 | 84 | 75 | 106 | 106 | 99 |
| 260 | 40 | 64 | 74 | 77 | 72 | 75 | 67 | 95 | 95 | 90 |
| 270 | 37 | 59 | 65 | 68 | 63 | 66 | 59 | 83 | 83 | 80 |
| 280 | 34 | 53 | 57 | 59 | 55 | 56 | 51 | 72 | 72 | 70 |
| 290 | 31 | 48 | 49 | 50 | 46 | 47 | 43 | 61 | 61 | 60 |
| 300 | 28 | 42 | 41 | 41 | 38 | 38 | 35 | 50 | 50 | 50 |

| Таблица 4.13. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Sn-Pb |
| --- | --- |

| Спл | 09.02 | 09.03 | 09.04 | 09.05 | 09.06 | 09.07 | 09.08 | 09.09 | 09.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb,% | 10 | 25 | 38,1 | 60 | 70 | 81 | 85 | 90 | 95 |
| τ, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | 374 | 375 | 376 | 375 | 475 | 476 | 474 | 476 | 477 |
| 20 | 349 | 349 | 352 | 351 | 450 | 451 | 448 | 451 | 454 |
| 30 | 323 | 324 | 328 | 326 | 426 | 427 | 422 | 427 | 431 |
| 40 | 297 | 298 | 304 | 301 | 401 | 403 | 396 | 402 | 408 |
| 50 | 271 | 273 | 279 | 276 | 376 | 378 | 369 | 378 | 385 |
| 60 | 246 | 248 | 255 | 252 | 351 | 354 | 343 | 353 | 362 |
| 70 | 220 | 222 | 231 | 227 | 326 | 330 | 317 | 329 | 339 |
| 80 | 214 | 197 | 207 | 222 | 302 | 305 | 291 | 304 | 316 |
| 90 | 208 | 192 | 183 | 216 | 277 | 281 | 285 | 298 | 312 |
| 100 | 201 | 188 | 183 | 211 | 252 | 273 | 279 | 292 | 308 |
| 110 | 195 | 183 | 183 | 205 | 244 | 265 | 273 | 287 | 304 |
| 120 | 189 | 183 | 183 | 200 | 237 | 256 | 267 | 281 | 300 |
| 130 | 183 | 183 | 183 | 194 | 229 | 248 | 261 | 275 | 283 |
| 140 | 183 | 183 | 183 | 189 | 221 | 240 | 255 | 263 | 266 |
| 150 | 183 | 183 | 183 | 183 | 214 | 232 | 243 | 251 | 250 |
| 160 | 173 | 183 | 183 | 183 | 206 | 224 | 231 | 239 | 233 |
| 170 | 164 | 174 | 183 | 183 | 198 | 216 | 219 | 227 | 216 |
| 180 | 154 | 164 | 174 | 183 | 191 | 207 | 207 | 215 | 199 |
| 190 | 145 | 155 | 166 | 183 | 183 | 199 | 196 | 203 | 183 |
| 200 | 135 | 145 | 157 | 171 | 183 | 191 | 184 | 192 | 166 |
| 210 | 126 | 136 | 148 | 159 | 183 | 183 | 172 | 180 | 149 |
| 220 | 116 | 126 | 140 | 147 | 173 | 173 | 160 | 168 | 132 |
| 230 | 107 | 117 | 131 | 135 | 162 | 162 | 150 | 156 | 115 |
| 240 | 97 | 107 | 122 | 123 | 152 | 152 | 140 | 144 | 99 |
| 250 | 88 | 98 | 113 | 110 | 142 | 142 | 130 | 132 | 82 |
| 260 | 78 | 88 | 105 | 98 | 131 | 131 | 120 | 122 | 65 |
| 270 | 69 | 79 | 96 | 86 | 121 | 121 | 110 | 111 | 56 |
| 280 | 59 | 69 | 87 | 74 | 111 | 111 | 100 | 101 | 48 |
| 290 | 50 | 60 | 79 | 62 | 100 | 100 | 90 | 90 | 39 |
| 300 | 40 | 50 | 70 | 50 | 90 | 90 | 80 | 80 | 30 |

| Таблица 4.14. | Хронометраж охлаждения сплавов системы Zn-Sn |
| --- | --- |

| Спл | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 10.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn,% | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 92 | 95 |
| t, с | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
| 0 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | 422 | 427 | 381 | 416 | 412 | 372 | 327 | 328 | 330 |
| 20 | 394 | 404 | 361 | 383 | 373 | 343 | 303 | 307 | 310 |
| 30 | 385 | 381 | 352 | 349 | 335 | 315 | 280 | 285 | 290 |
| 40 | 375 | 371 | 343 | 341 | 326 | 307 | 273 | 263 | 270 |
| 50 | 366 | 362 | 334 | 332 | 318 | 299 | 265 | 241 | 250 |
| 60 | 357 | 352 | 325 | 324 | 309 | 292 | 258 | 220 | 230 |
| 70 | 347 | 342 | 316 | 315 | 301 | 284 | 250 | 198 | 210 |
| 80 | 338 | 333 | 307 | 307 | 292 | 276 | 243 | 198 | 204 |
| 90 | 329 | 323 | 298 | 299 | 284 | 268 | 235 | 198 | 198 |
| 100 | 319 | 314 | 289 | 290 | 275 | 260 | 228 | 198 | 198 |
| 110 | 310 | 304 | 279 | 282 | 267 | 253 | 220 | 198 | 198 |
| 120 | 301 | 294 | 270 | 273 | 258 | 245 | 213 | 198 | 198 |
| 130 | 291 | 285 | 261 | 265 | 249 | 237 | 206 | 198 | 198 |
| 140 | 282 | 275 | 252 | 257 | 241 | 229 | 198 | 198 | 198 |
| 150 | 273 | 265 | 243 | 248 | 232 | 221 | 198 | 198 | 189 |
| 160 | 263 | 256 | 234 | 240 | 224 | 214 | 198 | 188 | 180 |
| 170 | 254 | 246 | 225 | 232 | 215 | 206 | 198 | 178 | 170 |
| 180 | 245 | 237 | 216 | 223 | 207 | 198 | 198 | 168 | 161 |
| 190 | 235 | 227 | 207 | 215 | 198 | 198 | 198 | 159 | 152 |
| 200 | 226 | 217 | 198 | 206 | 198 | 198 | 198 | 149 | 143 |
| 210 | 217 | 208 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 139 | 133 |
| 220 | 207 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 186 | 129 | 124 |
| 230 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 174 | 119 | 115 |
| 240 | 198 | 198 | 183 | 198 | 198 | 198 | 162 | 109 | 106 |
| 250 | 180 | 180 | 167 | 198 | 180 | 180 | 150 | 99 | 96 |
| 260 | 162 | 162 | 152 | 176 | 162 | 162 | 138 | 89 | 87 |
| 270 | 144 | 144 | 136 | 155 | 144 | 144 | 126 | 80 | 78 |
| 280 | 126 | 126 | 121 | 133 | 126 | 126 | 114 | 70 | 69 |
| 290 | 108 | 108 | 105 | 112 | 108 | 108 | 102 | 60 | 59 |
| 300 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 |

4.3. Дополнительные данные для выполнения индивидуального задания №4

| Таблица 4.15. | Температуры плавления чистых компонентов сплавов |
| --- | --- |

| Компонент (символ) | tпл, °С | Компонент (символ)т | tпл, °С | Компонент (символ) | tпл, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий (Al) | 660 | Медь (Cu) | 1085 | Сурьма (Sb) | 631 |
| Висмут (Bi) | 271 | Олово (Sn) | 232 | Цинк (Zn) | 419 |
| Кадмий (Cd) | 321 | Свинец (Pb) | 327 |  |  |
| Кремний (Si) | 1414 | Серебро (Ag) | 962 |  |  |

Пояснения: Чистые компоненты кристаллизуются при постоянной температуре, для них  tL= tS= tПЛ.

# Text boxes

Ж+ТВ

Ж

ТВ

Ж

Ж+ТВ

ТВ

Ж

ТВ

Ж+ТВ

Ж

Ж+ТВ

ТВ

ТВ+ТВІІ