Лабораторная работа №5

Построение диаграммы состояния двойной системы. Структурно-фазовый анализ сплава по диаграмме состояния

5.1. Содержание индивидуального задания.

5.1.1. Построение диаграммы состояния двойной системы

5.1.1.1. По варианту задания (№ вар.) заполнить таблицу 5.1.

| Таблица 5.1. | Координаты узловых точек диаграммы состояния |
| --- | --- |

| № вар. | Система | A | E | C | F | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.хх | «А»–«В» | 0; у | х; у | х; у | х; у | 100; у |

Пояснения: описание точек  см. в таблице 5.5; «х», «у» – абсцисса (содержание компонента «В») и ордината (температура) соответствующей узловой точки (табл. 5.5).

5.1.1.2. Зная координаты опорных точек и имея прототип (рис. 5.2–5.11) построить на миллиметровой бумаге А4 (альбомный формат) диаграмму состояния системы  «А»–«В», оставив справа место для описания диаграммы и расчётов структурно-фазового состава сплавов (рис. 5.1).

5.1.1.3. На поле диаграммы состояния указать фазы

- Ж – жидкость;

- «А», «В» – твёрдые фазы в виде чистых компонентов системы;

- α, β – твёрдые фазы в виде твёрдых растворов А(В), В(А), соответственно.

Выполнить описание диаграммы состояния: линии диаграммы (ликвидус, солидус, сольвус, эвтектическая прямая), эвтектическая концентрация, эвтектическая температура. При выполнении пункта 5.1.1.2 можно воспользоваться прототипами диаграмм состояния, представленными на рис. 5.2–5.11, в этом случае построение выполняется на листе бумаги А4 (альбомный формат) с сохранением разметки листа, представленной на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Разметка листа миллиметровой бумаги А4 для построения диаграммы состояния двойной системы.

5.1.2. Структурный анализ сплавов системы.

5.1.2.1. По варианту задания (№ вар) заполнить таблицу 5.2.

| Таблица 5.2. | Сплавы для структурного анализа |
| --- | --- |

| № варианта | Система | Спл-1 | Спл-2 | Спл-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ____, % | ____, % | ____, % |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| 5.хх | «А»–«В» |  |  |  |

Пояснения: в графах 8–10 указывается содержание компонента «В» сплава (см. табл.5.4).

5.1.2.2. На оси абсцисс построенной диаграммы состояния найти положение точек Х1 (Спл-1), Х2 (Спл-2), Х3 (Спл-3); восстановив из точек Х1–Х3 перпендикуляры до пересечения с эвтектической,  построить на эвтектической прямой точки К1, К2 (совпадает с тоской С), К3; вычислить количество эвтектики в сплавах по правилу треугольника (см. таблицу 5.6). Построить схему микроструктуры сплавов, воспользоваться шаблонами (см. таблицу 5.7). Заполнить таблицу 5.3.

| Таблица 5.3. | Результаты расчёта структурного состава сплавов и схемы микроструктуры |
| --- | --- |

| № варианта | Система | Спл-1 | Спл-2 | Спл-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Э1, доли | Э2, доли | Э3, доли |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 |
| 5.хх | «А»–«В» |  |  |  |
|  |  | Схемы микроструктуры |
|  |  | 14 | 15 | 16 |

Пояснения: Расчеты количества эвтектики в заданных сплавах выполняется на правой части листа с построенной диаграммой состояния (см. рис. 5.1.); графы 14–16 заполняются копированием шаблона схему микроструктуры из таблицы 5.7, имеющего ближайшее к расчётному значение эвтектики (указано в табл.5.7 над соответствующем полем шаблона).

5.1.2.3. Фазовый анализ сплава по диаграмме состояния.

Данный пункт индивидуального задания выполняется в процессе защиты лабораторной работы №5 и состоит в фазовом анализе сплава для некоторой заданной преподавателем конфигуративной точки ki (xi, ti), лежащей в твёрдо-жидкой области диаграммы состояния системы. При фазовом анализе необходимо определить состав и относительное количество фаз заданного сплава. Состав фаз заданного сплава определяется с помощью правила концентраций (таблица 5.8). Относительное количество фаз в заданном сплаве определяется с помощью правила отрезков (таблица 5.9). Расчёты, связанные с фазовым анализом сплава, выполняются на правой части листа с построенной диаграммой состояния.

5.2. Варианты индивидуального задания №5

| Таблица 5.4. | Варианты индивидуального задания |
| --- | --- |

| № варианта | Система | Сплавы для структурного анализа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Спл-1 | Спл-2 | Спл-3 |
|  |  | «В», % | «В», % | «В», % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Ag–Cu | 15 | 28 | 50 |
| 5.02 | Al–Si | 5 | 12,7 | 55 |
| 5.03 | Bi–Cd | 20 | 39,7 | 70 |
| 5.04 | Cd–Pb | 25 | 82,6 | 85 |
| 5.05 | Cd–Zn | 10 | 17,3 | 60 |
| 5.06 | Pb–Bi | 45 | 57,2 | 75 |
| 5.07 | Pb–Sb | 5 | 11,1 | 60 |
| 5.08 | Sn–Bi | 25 | 58,2 | 75 |
| 5.09 | Sn–Pb | 15 | 38,1 | 50 |
| 5.10 | Zn–Sn | 50 | 91,5 | 94 |
| 5.11 | Ag–Cu | 20 | 28 | 60 |
| 5.12 | Al–Si | 8 | 12,7 | 65 |
| 5.13 | Bi–Cd | 25 | 39,7 | 75 |
| 5.14 | Cd–Pb | 35 | 82,6 | 88 |
| 5.15 | Cd–Zn | 12 | 17,3 | 70 |
| 5.16 | Pb–Bi | 50 | 57,2 | 75 |
| 5.17 | Pb–Sb | 7 | 11,1 | 65 |
| 5.18 | Sn–Bi | 35 | 58,2 | 80 |
| 5.19 | Sn–Pb | 20 | 38,1 | 60 |
| 5.20 | Zn–Sn | 55 | 91,5 | 96 |
| 5.21 | Ag–Cu | 22 | 28 | 70 |
| 5.22 | Al–Si | 10 | 12,7 | 75 |
| 5.23 | Bi–Cd | 30 | 39,7 | 80 |
| 5.24 | Cd–Pb | 45 | 82,6 | 90 |
| 5.25 | Cd–Zn | 15 | 17,3 | 75 |
| 5.26 | Pb–Bi | 53 | 57,2 | 80 |
| 5.27 | Pb–Sb | 9 | 11,1 | 70 |
| 5.28 | Sn–Bi | 40 | 58,2 | 85 |
| 5.29 | Sn–Pb | 25 | 38,1 | 65 |
| 5.30 | Zn–Sn | 65 | 91,5 | 98 |

Пояснения: Спл-1 – доэвтектический сплав; Спл-2 – эвтектический сплав; Спл-3 – заэвтектический сплав.

| Таблица 5.5. | Координаты узловых точек диаграмм состояния двойных систем «А»–«В» |
| --- | --- |

| № сист | Система | A* | E* | C* | F* | B* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С–01 | Ag–Cu | 0; 962 | 8,8; 779 | 28; 779 | 92; 779 | 100; 1085 |
| С–02 | Al–Si | 0; 660 | 1,6; 577 | 12,7; 577 | 100; 577 | 100; 1414 |
| С–03 | Bi–Cd | 0; 271 | 1; 146 | 39,7; 146 | 95; 146 | 100; 321 |
| С–04 | Cd–Pb | 0; 321 | 0; 248 | 82,6; 248 | 96,7; 248 | 100; 327 |
| С–05 | Cd–Zn | 0; 321 | 3; 266 | 17,3; 266 | 98; 266 | 100; 419 |
| С–06 | Pb–Bi | 0; 327 | 43; 125 | 57,2; 125 | 100; 125 | 100; 271 |
| С–07 | Pb–Sb | 0; 327 | 3,5; 252 | 11,1; 252 | 97; 252 | 100; 631 |
| С–08 | Sn–Bi | 0; 232 | 22,6; 139 | 58,2; 139 | 100; 139 | 100; 271 |
| С–09 | Sn–Pb | 0; 232 | 2,5; 183 | 38,1; 183 | 81; 183 | 100; 327 |
| С–10 | Zn–Sn | 0; 419 | 0; 198 | 91,5; 198 | 100; 198 | 100; 232 |
| Примечание: * координаты узловой точки: х – содержание (массовая доля) компонента «В» системы; у – температура плавления (град. С) сплава при данном содержании компонентов |

Пояснения: А, В – точки чистых компонентов («А» – компонент, расположенный на диаграмме состояния слева, «В» – справа); С – эвтектическая точка; E, F – точки предельной растворимости компонентов в твёрдом состоянии; ECF – эвтектическая прямая.

5.3. Дополнительные сведения для выполнения индивидуального задания

Рис. 5.2. Диаграмма состояния системы 01 Ag–Cu

Рис. 5.3. Диаграмма состояния системы 02 Al–Si

Рис. 5.4. Диаграмма состояния системы 03 Bi–Cd

Рис. 5.5. Диаграмма состояния системы 04 Cd–Pb

Рис. 5.6. Диаграмма состояния системы 05 Cd–Zn

Рис. 5.7. Диаграмма состояния системы 06 Pb–Bi

Рис. 5.8. Диаграмма состояния системы 07 Pb–Sb

Рис. 5.9. Диаграмма состояния системы 08 Sn–Bi

Рис. 5.10. Диаграмма состояния системы 09 Sn–Pb

Рис. 5.11. Диаграмма состояния системы 10 Zn–Sn

| Таблица 5.6. | Определение относительного количества эвтектики в структуре сплава по диаграмме состояния (правило треугольника) |
| --- | --- |

| Определение: Относительное количество эвтектики в сплаве определяется из треугольника эвтектики и характеризуется длиной катета, совпадающего с концентрационным уровнем сплава. |
| --- |
|  | Расчетные формулы Количество эвтектики в доэвтектическом сплаве Количество эвтектики в эвтектическом сплаве Количество эвтектики в заэвтектическом сплаве |

Пояснения: х1 – состав доэвтектического сплава (точка К1); х2 – состав эвтектического сплава (точка С≡К2); х3 – состав заэвтектического сплава (точка К3).

| Таблица 5.7. | Шаблоны схем микроструктуры двойных сплавов с заданным содержанием эвтектики |
| --- | --- |

| 0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |
| 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 |
| 0,9 | 0,95 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Программное обеспечение модели «Шаблон схемы микроструктуры сплава с эвтектикой» разработал студент гр. АС-05-2 Егоров П.В., руководитель доцент кафедры ВТиИТ Силин А.В. |

Пояснения: шаблоны схем микроструктуры сплавов сопровождаются указанием количества эвтектики в соответствующем сплаве (в долях).

| Таблица 5.8. | Определение состава фаз сплава (правило концентраций) |
| --- | --- |

| Определение: Состав фаз сплава характеризуется абсциссами соответствующих концов коноды. |
| --- |
|  | Расчетные формулы Состав жидкой фазы Состав твердой фазы Примечание: ось абсцисс диаграммы состояния обычно маркируется в % компонента «В». |

| Таблица 5.9. | Определение относительного количества фаз сплава (правило отрезков) |
| --- | --- |

| Определение: Количество фаз в сплаве характеризуется отрезками коноды; отрезки коноды между точкой сплава и точками и , определяющими состав фаз, обратно пропорциональны количествам этих фаз. |
| --- |
|  | Расчетные формулы Относительное количество жидкой фазы Относительное количество твердой фазы Примечание: длины отрезков подставляются в масштабе построения диаграммы состояния. |

# Text boxes

C

F

E

B

A

E

C

B

F

A

F

C

A

E

B

F

C

E

B

A

A

E

C

F

B

A

E

C

F

B

A

C

E

F

B

E

C

F

A

B

F

C

E

A

B

A

C

F

E

B

E

С≡К2

«А»

«В»

x3

x2

x1

F

K1

t ,0C

С ‘

K3

K1’

K3’

tº,C

«В»

«А»

s

l

Ж

Ж + α

l’

s’

k

х



tx

Ж

Ж+ α

х

«В»

«А»

l

к

s

tХ

t ,0C