Лабораторная работа №6

Микроскопическое исследование сталей и чугунов в равновесном       состоянии

6.1. Содержание индивидуального задания

Оценка значений характеристик механических свойств отожженной углеродистой стали по правилу Н.С.Курнакова. По варианту задания выбрать содержание углерода в стали (Х, %) и вычислить значения характеристик механических свойств (см. формулы 6.1-6.4).  Заполнить таблицу 6.1.

| Таблица 6.1. | Механические свойства стали |
| --- | --- |

| № вар | Х | НВ | σВ | δ | ψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | МПа | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.хх |  |  |  |  |  |

6.2. Варианты индивидуального задания №6.

| Таблица 6.2. | Содержание углерода в стали (массовые доли, %) |
| --- | --- |

| № вар | Х | № вар | Х | № вар | Х | № вар | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.01 | 0,02 | 6.11 | 0,22 | 6.21 | 0,42 | 6.31 | 0,62 |
| 6.02 | 0.04 | 6.12 | 0,24 | 6.22 | 0,44 | 6.32 | 0,64 |
| 6.03 | 0,06 | 6.13 | 0,26 | 6.23 | 0,46 | 6.33 | 0,66 |
| 6.04 | 0,08 | 6.14 | 0,28 | 6.24 | 0,48 | 6.34 | 0,68 |
| 6.05 | 0,10 | 6.15 | 0,30 | 6.25 | 0,50 | 6.35 | 0,70 |
| 6.06 | 0,12 | 6.16 | 0,32 | 6.26 | 0,52 | 6.36 | 0,72 |
| 6.07 | 0,14 | 6.17 | 0,34 | 6.27 | 0,54 | 6.37 | 0,74 |
| 6.08 | 0,16 | 6.18 | 0,36 | 6.28 | 0,56 | 6.38 | 0,76 |
| 6.09 | 0,18 | 6.19 | 0,38 | 6.29 | 0,58 | 6.39 | 0,78 |
| 6.10 | 0,20 | 6.20 | 0,40 | 6.20 | 0,60 | 6.40 | 0,80 |

6.3. Дополнительные данные для выполнения индивидуального задания

Для оценки значений механических свойств стали используется правило Н.С. Курнакова, согласно которому для двухфазных сплавов, каковыми являются доэвтектоидные стали, зависимость «состав–свойство» имеет линейный характер.

Численное значение характеристик механических свойств можно определить  графически по рис. 6.1, 6.2 или расчетом по уравнениям 6.1-6.4, описывающим представленные на рисунках линейные зависимости «состав–свойство» (в ИЗ рекомендуется использовать расчётный метод оценки)

, МПа   (6.1)

, МПа  (6.2)

, %            (6.3)

, %            (6.4)

здесь– содержание углерода в стали, %.

# Text boxes

Рис. 6.1. Зависимость «состав–свойство»  для оценки прочности доэвтектоидной стали

Рис. 6.2. Зависимость «состав–свойство»  для оценки пластичности доэвтектоидной стали