Лабораторная работа №8

Сертификация промышленных сплавов

8.1. Содержание индивидуального задания.

Индивидуальное задание состоит в анализе марок 15 сплавов. По варианту задания (№ вар) выбрать марки заданных сплавов (№1 – №15). заполнить строку 8.хх таблицы 8.1.

| Таблица 8.1. | Анализ промышленных сплавов |
| --- | --- |

| Вариант | Марки сплавов |
| --- | --- |

|  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.хх |  |  |  |  |  |  |  |
| Название сплава |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2а | 3а | 4а | 5а | 6а | 7а | 8а |
| Основа |  |  |  |  |  |  |  |
| Содерж. углерода |  |  |  |  |  |  |  |
| Основн. л.э. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2б | 3б | 4б | 5б | 6б | 7б | 8б |
| Технол. группа |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| Термообработка |  |  |  |  |  |  |  |

|  | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.хх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9а | 10а | 11а | 12а | 13а | 14а | 15а | 16а |
| Основа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содерж. углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основн. л.э. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9б | 10б | 11б | 12б | 13б | 14б | 15б | 16б |
| Технол. группа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термообработка |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.1. Предварительно, используя базу ГОСТов на материалы электронной библиотеки кафедры ОХП, сформировать персональную электронную библиотеку НТД на анализируемые сплавы. При формировании персональной электронной библиотеки используйте информацию о НТД на сплавы, представленную в таблицах 8.3, 8.5-8.7. Выяснить название сплава, опираясь на соответствующий НТД, заполнить графы 2–16 таблицы 8.1.

8.1.2. Изучить состав сплавов по НТД, выяснить основу сплава и его основные легирующие элементы. Заполнить соответствующие строки таблицы 8.1.   Основа сплава – компонент, содержание которого в сплаве превышает 50%. Строку «Содержание углерода» заполнять только для сталей.

8.1.3. Выяснить способ получения готовых изделий из  заданных сплавов и их назначение. Заполнить соответствующие строки таблицы 8.1.

В строке «Технологическая группа» следует указать принадлежность сплава к деформируемым, литейным или спечённым.

В строке «Назначение сплава» следует указать рекомендуемое применение сплава из рекомендуемого в соответствующей НТД или в таблицах 8.5– 8.8. Для инструментальных сплавов №7, 8 дополнительно указать температурный интервал возможного применения (см. таблицу 8.9).

Для сплавов №9, №10 дополнительно указать предпочтительное применение (коррозионностойкий, жаростойкий, жаропрочный) в соответствии с ГОСТ 5632–72.

8.1.4. Для конструкционных и инструментальных сталей, конструкционных цветных сплавов, упрочняемых термообработкой, предложить типовой режим термообработки изделий. Заполнить соответствующую строку таблицу 8.1.

Режим термообработки – температура нагрева, время выдержки, скорость охлаждения изделия  (см. таблицы 8.10–8.12).

8.2. Варианты индивидуального задания.

| Таблица 8.2. | Марки сплавов |
| --- | --- |

| № варианта | Сплавы |
| --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.01. | Ст3кп | 05кп | 12К |
| 8.02. | Ст3пс | 08кп | 25Х2М1Ф |
| 8.03. | Ст3сп | 20 | 16К |
| 8.04. | Ст2кп | 08 | 20Х1М1Ф1ТР |
| 8.05. | Ст2пс | 10кп | 20К |
| 8.06. | Ст2сп | 30 | 22К |
| 8.07. | Ст1кп | 10 | 12МХ |
| 8.08. | Ст1пс | 20кп | 12Х1МФ |
| 8.09. | Ст1сп | 30 | 20Х1М1Ф1Б1 |
| 8.10. | Ст4кп | 08пс | 18К |
| 8.11. | Ст4пс | 25 | 25ХМФ |
| 8.12. | Ст4сп | 10пс | 15К |
| 8.13. | Ст5пс | 35 | 18Х3МВ |
| 8.14. | Ст5сп | 08кп | 16К |
| 8.15. | Ст6пс | 45 | 15Х5 |
| 8.16. | Ст6сп | 10пс | 15Х5М |
| 8.17. | Ст3кп | 55 | 20К |
| 8.18. | Ст3пс | 60 | 12Х8ВФ |
| 8.19. | Ст3сп | 05кп | 12К |
| 8.20. | Ст2кп | 40 | 15К |
| 8.21. | Ст2пс | 08пс | 20Х3МВФ |
| 8.22. | Ст2сп | 08 | 18К |
| 8.23. | Ст1кп | 10кп | 15Х5ВФ |
| 8.24. | Ст1пс | 50 | 22К |
| 8.25. | Ст1сп | 10 | 12МХ |
| 8.26. | Ст4кп | 20кп | 12Х1МФ |
| 8.27. | Ст4пс | 20пс | 20Х1М1Ф1Б1 |
| 8.28. | Ст4сп | 20 | 20Х1М1Ф1ТР |
| 8.29. | Ст5пс | 25 | 25ХМФ |
| 8.30. | Ст5сп | 20пс | 25Х2М1Ф |
| 8.31. | Ст6пс | 35 | 18Х3МВ |
| 8.32. | Ст6сп | 40 | 20Х3МВФ |
| 8.33. | Ст3кп | 08кп | 15Х5 |
| 8.34. | Ст3пс | 50 | 15Х5М |
| 8.35. | Ст3сп | 55 | 15Х5ВФ |
| 8.36. | Ст2кп | 60 | 12Х8ВФ |
| 8.37. | Ст2пс | 05кп | 12МХ |
| 8.38. | Ст2сп | 45 | 12Х1МФ |
| 8.39. | Ст1кп | 08пс | 20Х1М1Ф1Б1 |
| 8.40. | Ст1пс | 08 | 20Х1М1Ф1ТР |

Таблица 8.2.

(продолжение)

| № варианта | Сплавы |
| --- | --- |
|  | №4 | №5 | №6 |

| 1 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.01. | 09Г2 | 65 | 15Х |
| 8.02. | 14Г2 | ШХ4 | 20Х |
| 8.03. | 12ГС | 75 | 30Х |
| 8.04. | 16ГС | ШХ15-Ш | 40Х |
| 8.05. | 17ГС | 85 | 25ХГНМТ |
| 8.06. | 17Г1С | ШХ15СГ-Ш | 50Х |
| 8.07. | 09Г2С | 70Г | 20ХГНМ |
| 8.08. | 10Г2С1 | 55С2А | 25Г |
| 8.09. | 15Г2СФД | 60С2 | 45ХН2МФА |
| 8.10. | 14Г2АФ | 60С2А | 40Г |
| 8.11. | 16Г2АФ | 60С3А | 40ХН2МА |
| 8.12. | 18Г2АФпс | 60С2Г | 50Г |
| 8.13. | 14ХГС | 50ХГ | 20ХН2М |
| 8.14. | 15Г2АФДпс | 55ХГР | 20ХГТ |
| 8.15. | 10ХСНД | 50ХФА | 40ХС |
| 8.16. | 10ХСНДП | 60С2Н2А | 40ХГТР |
| 8.17. | 15ХСНД | ШХ15СГ | 38ХГМ |
| 8.18. | 18Г2С | 50ХГА | 30ХГТ |
| 8.19. | 20ХГ2Ц | 70С2ХА | 30ХМА |
| 8.20. | 25Г2С | 65С2ВА | 30ХГС |
| 8.21. | 35ГС | 60С2ХФА | 20ХН |
| 8.22. | 09Г2 | 60С2ХА | 20ХГНР |
| 8.23. | 20ХГ2Ц | 55С2ГФ | 50ХН |
| 8.24. | 12ГС | 55ХГФА | 20ХН3А |
| 8.25. | 16ГС | 70 | 30ХН3А |
| 8.26. | 17ГС | ШХ15 | 20ХГСА |
| 8.27. | 17Г1С | 80 | 40ХМФА |
| 8.28. | 09Г2С | ШХ15СГ | 30ХГСА |
| 8.29. | 10Г2С1 | 60Г | 35ХГСА |
| 8.30. | 15Г2СФД | ШХ20СГ | 40ХН |
| 8.31. | 14Г2АФ | 55С2 | 38ХГН |
| 8.32. | 16Г2АФ | 60С2А | 18ХГТ |
| 8.33. | 18Г2АФпс | ШХ6 | 30ХН2МА |
| 8.34. | 14ХГС | 60С2Г | 45Г |
| 8.35. | 15Г2АФДпс | 50ХГ | 30ХН2МФА |
| 8.36. | 10ХСНД | 55ХГР | 30Г |
| 8.37. | 10ХСНДП | 50ХФА | 38Х2МЮА |
| 8.38. | 15ХСНД | 60С2Н2А | 20Г |
| 8.39. | 18Г2С | 70С3А | 40ХГНМ |
| 8.40. | 14Г2 | ШХ15 | 45Х |

Таблица 8.2.

(продолжение)

| № варианта | Сплавы |
| --- | --- |
|  | №7 | №8 | №9 |

| 1 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.01. | 6ХС | Р18 | 40Х9С2 |
| 8.02. | 8ХФ | Т5К10 | 08Х13 |
| 8.03. | У9 | Р6М5 | 10Х14АГ15 |
| 8.04. | 7Х3 | Т15К6 | 40Х10С2М |
| 8.05. | У11 | Р6М5Ф3 | 12Х17 |
| 8.06. | 13Х | ВК15 | 09Х14Н19В2БР |
| 8.07. | У13 | Р18К5Ф2 | 15Х11МФ |
| 8.08. | 5ХНМ | ВК8 | 15Х28 |
| 8.09. | У8А | Р6М5К5 | 40Х15Н7Г7Ф2МС |
| 8.10. | Х | ВК3 | 20Х13 |
| 8.11. | У10А | Р2АМ9К5 | 07Х16Н6 |
| 8.12. | 5ХНВС | ВК3 | 08Х16Н13М2Б |
| 8.13. | У12А | Р9К5 | 30Х13 |
| 8.14. | ХВГ | ВК8 | 08Х10Н20Т2 |
| 8.15. | У8 | Р12Ф3 | 08Х15Н24В4ТР |
| 8.16. | 9ХФ | ВК15 | 40Х13 |
| 8.17. | У12 | 11Р3АМ3ФА | 37Х12Н8Г8МФБ |
| 8.18. | В2Ф | Т15К6 | 03Х16Н15М3Б |
| 8.19. | У9А | Р9 | 25Х13Н2 |
| 8.20. | ХГС | Т5К10 | 10Х14Г14Н4Т |
| 8.21. | У13А | ТТ7К12 | 09Х16Н15М3Б |
| 8.22. | 6Х6В3МФС | ТТ8К6 | 12Х17Г9АН4 |
| 8.23. | Х12 | ТТ20К9 | 09Х16Н4Б |
| 8.24. | Х12Ф1 | Р18 | 45Х14Н14В2М |
| 8.25. | Х12МФ | Т14К8 | 12Х17Г9АН4 |
| 8.26. | 9Х5ВФ | Р6М5 | 03Х17Н14М3 |
| 8.27. | У10 | Т30К4 | 08Х17Н13М2Т |
| 8.28. | 8Х3 | Р6М5Ф3 | 10Х17Н13М2Т |
| 8.29. | У7А | ВК10 | 10Х17Н13М3Т |
| 8.30. | 5ХНВ | Р18К5Ф2 | 08Х17Н15М3Т |
| 8.31. | У11А | ВК6 | 12Х18Н9 |
| 8.32. | 5ХГМ | Р9М4К8 | 17Х18Н9 |
| 8.33. | 4Х5МФС | ВК6 | 12Х18Н9Т |
| 8.34. | 4Х3ВМФ | Р9К5 | 04Х18Н10 |
| 8.35. | 3Х3М3Ф | ВК10 | 08Х18Н10 |
| 8.36. | 4ХС | Р12Ф3 | 08Х18Н10Т |
| 8.37. | У7 | Т30К4 | 03Х18Н11 |
| 8.38. | Х | 11Р3АМ3ФА | 03Х18Н12 |
| 8.39. | У10А | Т14К8 | 12Х18Н12Т |
| 8.40. | 5ХНВС | Р9 | 03Х21Н21М4ГБ |

Таблица 8.2.

(продолжение)

| № варианта | Сплавы |
| --- | --- |
|  | №10 | №11 | №12 |

| 1 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.01. | ХН35ВТ | 15Л | АМц |
| 8.02. | Н70МФВ | 110Г13Х2БРЛ | Л90 |
| 8.03. | ХН65МВ | СЧ15 | БрОФ6,5-0,15 |
| 8.04. | ХН60ВТ | КЧ45-7 | БрА5 |
| 8.05. | ХН35ВТЮ | 20Л | ЛА77-2 |
| 8.06. | ХН60Ю | 85Х4М5Ф2В6Л | АВ |
| 8.07. | ХН70Ю | СЧ25 | Л68 |
| 8.08. | ХН78Т | КЧ60-3 | БрОЦ4-3 |
| 8.09. | ХН32Т | КЧ80-1,5 | ЛАН59-3-2 |
| 8.10. | ХН75МБТЮ | 30Л | Д16 |
| 8.11. | ХН80ТБЮ | 130Г14ХМФАЛ | БрОФ2-0,25 |
| 8.12. | ХН70ТЮР | СЧ35 | ЛН65-5 |
| 8.13. | ХН38ВТ | ЧС4МШ | Л63 |
| 8.14. | ХН70ВМЮТ | 40Л | БрКН1-3 |
| 8.15. | ХН67МВТЮ | 12Х21Н5Г2СЛ | АМг1 |
| 8.16. | ХН70МВТЮБ | ВЧ35 | Л60 |
| 8.17. | ХН28ВМАБ | ЧС5 | ЛЖМц59-1-1 |
| 8.18. | ХН65ВМТЮ | ЧГ7Х4 | БрОФ4-0,25 |
| 8.19. | ХН56ВМТЮ | 45Л | БрБ2 |
| 8.20. | ХН70ВМТЮФ | 55Х18Г17С2ТЛ | АМцС |
| 8.21. | 06ХН28МДТ | ВЧ45 | ЛО70-1 |
| 8.22. | ХН57МТВЮ | ЧГ6С3Ш | БрОЦ4-3 |
| 8.23. | ХН55МВЮ | ЧС5Ш | В95 |
| 8.24. | ХН75ВМЮ | 50Л | БрАЖ9-4 |
| 8.25. | 03ХН28МДТ | ВЧ60 | ЛК-80-3 |
| 8.26. | ХН62МВКЮ | ЧГ8Д3 | ЛО60-1 |
| 8.27. | ХН56МВКЮ | ЧХ1 | АК4 |
| 8.28. | ХН55ВМТКЮ | 30ГСЛ | ЛО62-1 |
| 8.29. | 06ХН28МТ | ВЧ80 | ЛС59-1 |
| 8.30. | ХН77ТЮРУ | ЧХ2 | Л70 |
| 8.31. | ХН58В | ЧНХМД | БрОЦС4-4-2,5 |
| 8.32. | ХН65МВУ | ЧЮХШ | АМг3 |
| 8.33. | ХН35ВТ | 30ХГСФЛ | ЛО90-1 |
| 8.34. | ХН45Ю | КЧ30-6 | ЛА77-2 |
| 8.35. | ХН60ВТ | ЧХ3 | БрОЦС4-4-4 |
| 8.36. | ХН35ВТЮ | 45ФЛ | БрМц5 |
| 8.37. | ХН60Ю | КЧ35-8 | Д20 |
| 8.38. | ХН70Ю | ЧХ3Т | Л85 |
| 8.39. | ХН78Т | 20Х13Л | ЛМц58-1 |
| 8.40. | ХН32Т | КЧ37-12 | БрКд1 |

Таблица 8.2.

(продолжение)

| № варианта | Сплавы |
| --- | --- |
|  | №13 | №14 | №15 |

| 1 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.01. | МА5 | БрС30 | АД000 |
| 8.02. | АК12 (АЛ2) | АЧС-1 | МНМц3-12 |
| 8.03. | ЛЦ40С | Б88 | Х50Н50 |
| 8.04. | БрА11Ж6Н6 | ФМК-11 | МГ3 |
| 8.05. | МА11 | ЦАМ9-1,5 | 3413 |
| 8.06. | АК5М (АЛ5) | БрОГр8-4 | ЕХ3 |
| 8.07. | ЛЦ38Мц2С2 | Б83 | АД00 |
| 8.08. | БрА9Мц2Л | БрОГр10-3 | МНМц40-1,5 |
| 8.09. | ВТ5 | АМСТ | МГ5 |
| 8.10. | МА14 | АЧС-2 | ЕХ5К5 |
| 8.11. | АМг7 (АЛ29) | Б16 | АД0 |
| 8.12. | ЛЦ30А3 | БрОГр9-3 | МНМц43-0,5 |
| 8.13. | БрА9Ж4Н4Мц1 | Э-80Х4С | СГ3 |
| 8.14. | ВТ6 | АЧС-3 | 79НМ |
| 8.15. | МА19 | БН | ПОС 90 |
| 8.16. | АЦ4Мг (АЛ24) | 130Г13Л | ПОЦ-70 |
| 8.17. | ЛЦ23А6Ж3Мц2 | БрО10Ф1 | М1 |
| 8.18. | БрО5Ц5С5 | ЦАМ 10-5 | Х10Н90 |
| 8.19. | ВТ14 | АО20-1 | СГ5 |
| 8.20. | МЛ5 | АЧВ-1 | 79НМА |
| 8.21. | АМг5К (АЛ13) | БС6 | ПМЦ36 |
| 8.22. | ЛЦ16К4 | ЦАМ9-1,5Л | М1р |
| 8.23. | БрО3Ц7С5Н1 | ЖГр3-20пф | Х20Н80 |
| 8.24. | ВТ5-1 | АЧВ-2 | 3311 |
| 8.25. | ВТ16 | АО3-7 | 80НХС |
| 8.26. | МЛ8 | ФМК-8 | ПОС 61 |
| 8.27. | АК8М (АЛ32) | Э-320Х23С2ГТР | ПОЦ-90 |
| 8.28. | БрО3Ц12С5 | ЖГр-3-Цс | ПМЦ48 |
| 8.29. | ЛЦ23А6Ж3Мц2 | Б88 | ПСр 72 |
| 8.30. | ВТ20Л | АЧК-1 | М2р |
| 8.31. | МЛ10 | АО9-1 | Х30Н70 |
| 8.32. | АМг5Мц (АЛ28) | Э-300Х28Н4С4 | 3411 |
| 8.33. | ЛЦ14К3С3 | 110Г13Х2БРЛ | 78Н |
| 8.34. | БрА10Ж3Л | АН-2,5 | ПСр 50 |
| 8.35. | ВТ22 | Э-225Х10Г10С | М3р |
| 8.36. | МЛ15 | БрО10ф1 | Х40Н60 |
| 8.37. | АК7Ц9 (АЛ11) | АЧК-2 | 3412 |
| 8.38. | ЛЦ37Мц2С2К | 120Г10ФЛ | ЮНД4 |
| 8.39. | БрА10Ж4Н4Л | ЦАМ 10-5 | ПОС 10 |
| 8.40. | ОТ4 | АО20-1 | ПОЦ-40 |

8.3. Дополнительные данные для выполнения индивидуального задания

| Таблица 8.3. | Группы анализируемых сплавов |
| --- | --- |

| № группы | Наименование сплавов, входящих в группу |
| --- | --- |
| №1 | Сталь обыкновенного качества ГОСТ 380–2005 |
| №2 | Сталь качественная конструкционная ГОСТ 1050–88 |
| №3 | Сталь для котлов и сосудов, работающих под давлением ГОСТ 5520–79; сталь теплоустойчивая ГОСТ 20072–74 |
| №4 | Сталь низколегированная строительная ГОСТ 19282–73, сталь для армирования железобетонных конструкций ГОСТ 5781–82 |
| №5 | Сталь рессорно-пружинная ГОСТ 14959, сталь подшипниковая ГОСТ 801–78 |
| №6 | Сталь легированная конструкционная ГОСТ 4543–71 |
| №7 | Сталь инструментальная: углеродистая ГОСТ 1435–99, легированная ГОСТ 5950–2000 |
| №8 | Сталь быстрорежущая ГОСТ 19265–73, металлокерамические инструментальные сплавы ГОСТ 3882–74 |
| №9 | Сталь высоколегированная ГОСТ 5632–72 |
| №10 | Сплавы на железоникелевой и никелевой основе ГОСТ 5632–72 |
| №11 | Литейная сталь ГОСТ 977–88; конструкционные чугуны ГОСТы 1215–79, 1412–85, 7293–85; легированный чугун ГОСТ 7769–82. |
| №12 | Деформируемые цветные конструкционные сплавы: алюминиевые ГОСТ 4784–97, латуни ГОСТ 15527–2004, оловянные бронзы ГОСТ 5017–2006, безоловянные ГОСТ 18175–78 |
| №13 | Сплавы магниевые ГОСТы 2856–79, 14957–76; сплавы титановые ГОСТ 19807–91; конструкционные литейные сплавы: алюминиевые ГОСТ 1583–93; латуни ГОСТ 17711–93, бронзы оловянные ГОСТ 613–79, бронзы безоловянные ГОСТ 493–79 |
| №14 | Специальные сплавы триботехнического назначения (см. таблицу 8.10) |
| №15 | Специальные сплавы электротехнические (см. таблицы 8.8, 8.9), припои (см. таблицу 8.11) |

| Таблица 8.4. | Технологические группы сплавов |
| --- | --- |

| Группа | Способ получения изделий |
| --- | --- |
| Деформируемые | Для изготовления металлических полуфабрикатов (сортовой прокат, фасонный прокат, лист, трубы и др.), обрабатываемых давлением |
| Литейные | Для получения фасонных отливок |
| Спечённые | Изделия из композиционных материалов, получаемые методами порошковой металлургии |

| Таблица 8.5. | Специальные сплавы с особыми электрическими свойствами |
| --- | --- |

| Подгруппа | Схема маркировки | Марки |
| --- | --- | --- |
| Проводниковые материалы |
| Алюминий ГОСТ 4784–97 | АД+Σ примесей | АДоч (0,021); АД000 (0,21); АД00 (0,31); АД0 (0,51) |
| Медь ГОСТ 859–2001 | М+ Σ примесей | М00б (0,011); М0б (0,031); М1б (0,051); М1у (0,11); М1 (0,11); М1р (0,11); М2р (0,31); М3р (0,51) |
| Для образцовых сопротивлений (реостатные) |
| Cu–Ni сплавы ГОСТ 492–73 | МН+ЛЭ+%Ni+%ЛЭ Cu – остальное | МНМц3-12; МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 – манганин ГОСТ 10155; МНМц40-1,5 – константан ГОСТ 5189; МНМц43-0,5 – копель ГОСТ 1790 |
| Для нагревательных элементов |
| Cu–Ni сплавы ГОСТ 10994–97 ГОСТ 12766.1–77 | Х+%Cr+Н+%Ni+ ЛЭ+%ЛЭ | Нихромы: Х10Н90; Х20Н80; Х30Н70; Х40Н60; Х50Н50; Х20Н75БТЮ; Х25Н60В15Т |
| Контактные материалы |
| Разрывные контакты |
| Ag, Ag+Cu | Компонентный состав | Слабонагруженные контакты |
| W, Mo, W+Mo |  | Высоконагруженные контакты |
| Скользящие контакты |
| Композиционные материалы Cu+Графит, Аg+Графит | МГ+%Графита Cu – основа | МГ3, МГ5 |
|  | СГ+%Графита Ag – основа | СГ3, СГ5 |
| Неподвижные контакты |
| Цветные металлы и сплавы | Маркировка металла или сплава | Cu, Zn, латунь |
| Примечания: 1 – сумма примесей в %; |

| Таблица 8.6. | Специальные сплавы с особыми магнитными свойствами |
| --- | --- |

| Подгруппа | Схема маркировки | Марки |
| --- | --- | --- |
| Магнитомягкие материалы для сердечников трансформаторов |
| Сталь электротехническая нелегированная ГОСТ 3836–83 | Цифровая по эксплуатационным свойствам | 10895; 20895; 10864; 20864; 10848; 20848 и др. |
| Сталь электротехническая легированная ГОСТ 21427.1–83 ГОСТ 21427.2–83 |  | 3311; 3411; 3412; 3413; 3414; 3404; 3405; 3406; 3407; 2421; 2431; 2412; 2431; 2411; 2412; 24114 и др. |
| Магнитомягкие материалы для радиотехнических устройств |
| Пермаллои Fe–Ni сплавы ГОСТ 10160–75 ГОСТ 10994–74 | %Ni+H+ЛЭ+ гр. качества (А) | Высоколегированные ≈80%Ni: 79НМ; 79НМА; 83НФ; 80НМ; 80НЮ; 80НХС; 78Н; 77НМД; 76НХД; 74НМД. Низколегированные ≈50%Ni:45Н; 50ХНС. |
| Магнитотвёрдые материалы для постоянных магнитов |
| Легированные стали, закаленные на мартенсит ГОСТ 10994–74 | Е+ЛЭ+%ЛЭ (С≈1%) | ЕХ3; ЕВ6; ЕХ5К5; ЕХ9К15М2 |
| Сплавы литейные Fe–Ni–Al и Fe–Ni–Al–Co ГОСТ 17809–72 | Ю+ЛЭ+%ЛЭ+ хар. структуры (А-столбчатая, АА- монокристаллич., И-магнитная изотропия) | ЮНД4; ЮНТС; ЮНДКИ; ЮНДК; ЮНДКБА; ЮНДКТ5БА; ЮНДКТ5АА; ЮНДКТ8 |
| Сплавы деформируемые Fe–Co–Cr ГОСТ 24897–81 | %Cr+X+%Co+K+ %ЛЭ+ЛЭ+ хар. структуры | 28Х10К; 28Х10КА; 25Х15К; 25Х15КА; 23Х15К5ФА; 30Х23К; 30Х23КА; 22Х15КА; 25Х12К2БА; 23Х14К3ФА; 32Х12КДТ |

| Таблица 8.7. | Специальные сплавы с особыми триботехническими свойствами |
| --- | --- |

| Подгруппа | Схема маркировки | Марки |
| --- | --- | --- |
| Износостойкие сплавы (I) |
| Легированный чугун1 ГОСТ 10051–75 | Э+%С×100+ЛЭ+%ЛЭ | Э-80Х4С, Э-320Х23С2ГТР (1а); Э-300Х28Н4С4, Э-225Х10Г10С (1б) |
| Высокомарганцовистая сталь (сталь Гадфильда)2 ГОСТ 977–88 | %С×100+ЛЭ+%ЛЭ+Л | 110Г13Л, 110Г13Х2БРЛ, 110Г13ФТЛ, 130Г14ХМФАЛ, 120Г10ФЛ |
| Антифрикционный чугун3 ГОСТ1585–85 | АЧ+форма графита+ № марки | АЧС-1, АЧС-2, АЧС-3, АЧС-4, АЧС-5, АЧС-6 (3а); АЧВ-1, АЧВ-2 (шаровидный графит); АЧК-1, АЧК-2 (3б) |
| Подшипниковые сплавы (II) |
| Баббиты оловянные и свинцовые ГОСТ 1320–74 | Б+%Sn+добавки+% добавок | Б88, Б83, Б83С3 (оловянные); Б16, БН4, БС56 (свинцовые) |
| Сплавы алюминиевые антифрикционные ГОСТ 14113–78 | А+ЛЭ+%ЛЭ | АО3-7; АО9-2; АО6-1; АО9-1; АО20-1; АН-2,5; АСМ; АМСТ |
| Сплавы цинковые антифрикционные ГОСТ 21437–75 | Ц+ЛЭ+%ЛЭ+Л6 | ЦАМ9-1,5Л; ЦАМ9-1,5; ЦАМ10-5Л; ЦАМ10-5 |
| Бронзографиты7 | БрОГр+%Sn+ %графита | БрОГр 10-3, БрОГр 9-3, БрОГр8-4 |
| Железографиты8 | ЖГр+%графита +%пф9 ЖГр+%графита+добавки+%довавок | ЖГр-1-20пф; ЖГр-2-20пф; ЖГр-3-20пф; ЖГр-3-Д10-3; ЖГр-3-Цс11-4; ЖГр-1-Дс12-3 |
| Фрикционные сплавы (III) |
| Композиционные материалы на железной основе14 | ФМК+№марки | ФМК-8, ФМК-11. |

Примечания

I – основным эксплуатационным свойством является износостойкость; 1 – применяются в качестве наплавочного материала (1а – абразивное изнашивание без ударных нагрузок; 1б – абразивное изнашивание с ударными нагрузками) ; 2 – применяются для деталей дробильного оборудования, стрелочных переводов на ж.-д. транспорте и др. (ударно-абразивное изнашивание и повышенное давление); 3 – применяется для условий граничного трения чугунной втулки со стальным закаленным валом (3а – пластинчатый графит; 3б – компактный графит); II – основным эксплуатационным свойством является коэффициент трения, подшипниковые сплавы не являются конструкционными, поэтому они применяются в биметаллических подшипниках скольжения для антифрикционного слоя на конструкционной стали, работают в условиях жидкостного трения; 3 – добавка Pb; 4 – добавка Ni; 5 – добавка Sb; 6 – буква «Л» в маркировке литого сплава; 7 – пористый композиционный материал на медной основе (пористость 20-25%), поры наполнены маслом; имеет низкий коэффициент трения, высокую износостойкость; рабочая температура 80-90°С; 8 - пористый композиционный материал на железной основе (пористость 17-27%), поры наполнены маслом; имеет низкий коэффициент трения, высокую износостойкость; рабочая температура 100-150°С; 9 – перлитно-ферритная структура; 10– добавка Cu; 11– добавка ZnS; 12 – добавка Cu2S; III –применяют для трибосопряжений, работающих в режиме сухого трения (дисковые и др. тормоза, муфты сцепления автомобилей, фрикционные узлы приборов); основным эксплуатационным свойством является стабильно высокий коэффициент трения; 14 – спеченные сплавы Fe-Cu-Ni-C (графит) с добавками W, Cr, Cu2S, BaSO4, получаемые методами порошковой металлургии.

| Таблица 8.8. | Специальные сплавы для образования паяных соединений (припои) |
| --- | --- |

| Припои | Схема маркировки | Марки |
| --- | --- | --- |
| 1. Оловянно-свинцовые ГОСТ 21930–76 | ПОС+ЛЭ+%Sn+%ЛЭ | ПОС 90; ПОС 61; ПОС 40; ПОС 10; ПОССу 61-0,5 и др. |
| 2. Оловянно-цинковые | ПОЦ+ЛЭ+%Sn+%ЛЭ | ПОЦ-90; ПОЦ-70; ПОЦ-60; ПОЦ-40 |
| 3. Медно-цинковые ГОСТ 23137–78 | ПМЦ+%Cu | ПМЦ36; ПМЦ48; ПМЦ54 |
| 4. Латуни | Л+ЛЭ+%Cu+%ЛЭ; Zn - остальное | Л63, Л68 |
| 5. Латуни |  | ЛК62-05, ЛКН56-03-6 |
| 6. Серебряные | ПСр+ЛЭ+%Ag+%ЛЭ | ПСр 72, ПСр 62, ПСр 50 |
| 7. Серебряные |  | ПСрМЦН 55-31-12-2 |
| 8. Серебряные |  | ПСрМц 85-15, ПСрМНМц 65-28-2-5 |
| Применение: 1. Для пайки медных проводов, свинцовых кабельных оболочек, листового цинка. 2. Для пайки алюминиевых и магниевых сплавов. 3. Для пайки большинства металлов и сплавов. 4. Для пайки меди и стали. 5. Для пайки чугуна. 6. Для пайки и лужения меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, нейзильбера, латуней и бронз. 7. Для пайки твердосплавных пластин при армировании режущего инструмента. 8. Кислотостойкие припои. |

| Таблица 8.9. | Теплостойкость инструментальных материалов |
| --- | --- |

| Группа | ГОСТ | Марки | tраб, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеродистая сталь | 1435–99 | У7–У13 | 200-250 |
| Легированная сталь | 5950–2000 | ХВГ, 9ХВГ, 9ХС, 6ХС | 250-300 |
| Быстрорежущая сталь | 19265–73 | Р18, Р9, Р6М5 | 600-630 |
| Твёрдый сплав | 3882–74 | ВК3, ВК25, Т30К4, ТТ7К12 | 800-1000 |

| Таблица 8.10. | Типовая технология ТО стальных изделий и изделий из цветных сплавов |
| --- | --- |

| Группа: изделий, сплавов | Марка стали, сплава | Режимы1 ТО |
| --- | --- | --- |
| Конструкционные углеродистые и низколегированные стали |
| Силовые детали | Ст6, 30, 45 и др. | Полная закалка, вода; высокий отпуск, воздух. |
|  | 30Х, 45Х, 30ХМ и др. | Полная закалка, масло; высокий отпуск, вода2 или масло. |
|  | 30ХГСНА, 40ХГСН3ВА, 40ХН2СМА и др. | Полная закалка, масло; низкий отпуск, воздух |
|  | 30ХГСА, 40ХН, 40ХН2МА и др. | Термомеханическая обработка: ВТМО: Нагрев до аустенитного состояния, деформация 20-40% в аустенитном состоянии, закалка; низкий отпуск. НТМО: Нагрев до аустенитного состояния, переохлаждение аустенита до 400-600°С, деформация 50-90%; низкий отпуск. |
| Упругие детали | 65, 70 и др. | Полная закалка, масло; средний отпуск, воздух. |
|  | У10, У12 и др. | Неполная закалка, масло; средний отпуск, воздух. |
|  | 50ХФА и др. | Полная закалка, масло; средний отпуск, воздух. |
| Инструментальные стали |
| Режущий и мерительный инструмент | У7, У8 и др. | Закалка: Неполная, нагрев в соляной ванне, охлаждение из воды в масло. Отпуск: низкий, воздух. |
| Инструмент сложной формы | ХВГ, 9ХС и др. | Закалка: неполная ступенчатая, нагрев в соляной ванне, охлаждение в расплаве щелочи. Отпуск: низкий, воздух |
| Штампы для холодного дефомирования | Х12М, Х12Ф1 и др. | Закалка: Ступенчатая, медленный двухступенчатый нагрев под закалку в печи или соляной ванне, tзак= 1000–1030°С, охлаждение в расплаве щелочей. Отпуск: двойной tотп=180-200°С и tотп =320–350°С, охлаждение на воздухе. Крепежную часть штампов дополнительно отпускают при 600-700°С. |
| Штампы для горячего деформирования | 7Х3; 5ХНМ; 5ХГН и др. | Закалка: нагрев под закалку в соляной ванне, tзак = 830–880°С, охлаждение в масле. Отпуск: tотп =400–550°С, охлаждение на воздухе. Крепежную часть штампов дополнительно отпускают при 600–700°С. |
| Инструмент из быстрорежущей стали | Р18, Р6М5, Р9М4К8 и др. | Закалка: нагрев под закалку в соляной ванне, tзак = 1200–1300°С, охлаждение в масле и расплаве соли при 500–600°С. Отпуск: трехкратный tотп = 550–570°С, охлаждение на воздухе. |
| Высоколегированные специальные стали |
| Мартенситные | 40Х9С2, 40Х10С2М и др. – жаростойкие | tзак =1000–1050°С, охлаждение в масле. tотп =750–780°С, охлаждение на воздухе. |
|  | 15Х11МФ, 20Х12ВНМФ и др. – жаропрочные | tзак=1000–1050°С, охлаждение в масле. tотп >tраб, охлаждение на воздухе. |
| Мартенситно-стареющие | 03Н18К9М5Т, 03Н12К15М5 и др. | tзак =800–860°С, охлаждение на воздухе. Старение при температуре 480–520°С. |
| Ферритные | 12Х17, 08Х17Т и др. | Термообработка без полиморфного превращения. Отжиг tотж = 760–780°С, охлаждение на воздухе. |
| Аустенитные | 12Х18Н10Т и др. – гомогенные | Термообработка без полиморфного превращения. Закалка – аустенизация tзак = 1050–1100°С, вода. Стабилизирующий отпуск tотп =750°С, воздух. |
|  | 45Х14Н14В2М и др. – дисперсионно твердеющие | Термообработка без полиморфного превращения. Закалка – аустенизация tзак = 1050–1100°С, вода. Старение при 600–750°С. |
| Аустенитные метастабильные | 25Н25М4Г, 30Х9Н8М4Г2С2 и др. | Термообработка без полиморфного превращения. Закалка –аустенизация tзак = 1000–1100°С, вода. Обжатие 50–80% при температуре 400–600°С. |
| Цветные сплавы |
| Al – сплавы | Дуралюмины (Д), ковочные (АК), высокопрочные (В), авиаль (АВ) | Закалка + старение: Д – tзак =495–510°С, холодная вода; старение 190°С 10 час; АК – tзак =505–520°С, вода; старение 150–165°С 6-15 час; В – tзак =460–470°С, вода; старение 135–145°С 16час; АВ – tзак =515–525°С, вода; старение 160°С 12час. |
| Cu – сплавы | Никель-кремнистые бронзы (БрКН), Бериллиевые бронзы (БрБ) | Закалка+старение: БрКН tзак =800°С, вода; старение 500°С; БрБ – tзак =770–780°С, вода; старение 300–350°С 2 час. |
| Mg – сплавы | МА5, МА11, МА12, МА14 МЛ4, МЛ5, МЛ6, МЛ8 и др. | Закалка+старение: нагрев под закалку 4–24 час; выдержка при старении 16–24 час. МА – tзак =380–540°С, вода; старение 175–200°С; МЛ – tзак =380–540°С, вода; старение 300–315°С. |
| (α+β) Ti – сплавы | ВТ3-1, ВТ9, ВТ14, ВТ22 | Закалка: нагрев до (α+β) области, вода; старение 480–550°С. ХТО: азотирование при 850–950°С 30–60 час. в атмосфере N2. |
| Примечания: 1 - при указании вида закалки или отпуска соответствующий режим см. в таблицах 8.14, 8.15; 2 – легированные стали, подверженные отпускной хрупкости (30Х, 35Х, 38ХА, 40Х, 45Х, 50Г2, 30ХГТ, 40ХФА и др), после высокого отпуска охлаждаются в воде. |

| Таблица 8.11. | Виды и способы закалки |
| --- | --- |

| Наименование | Технологические параметры |
| --- | --- |
| 1. Виды закалки |
| По температуре нагрева под закалку |
| 1.1. Полная | tзак =АС3+50 ºС |
| 1.2. Неполная | tзак =АС1+50 ºС |
| По глубине проникновения фазового превращения при нагреве под закалку |
| 1.3. Объемная | Сквозной прогрев детали до температуры закалки. Глубина закаленного слоя детали определяется прокаливаемостью стали. |
| 1.4. Поверхностная газопламенная | Изделие нагревается пламенем газовой горелки и немедленно охлаждается водой для получения мартенсита в поверхностном слое. Используется для крупногабаритных изделий и в полевых условиях. |
| 1.5. Закалка ТВЧ | Изделие нагревается в индукторе токами высокой частоты (ТВЧ) и немедленно охлаждается спрейером (душевое устройство). Глубина закаленного слоя при нагреве ТВЧ определяется в основном частотой тока. |
| 2. Способы закалки (по способу охлаждения от температуры закалки) |
| 2.1. В одном охладителе | До полного охлаждения изделие находится в одном охладителе (углеродистая сталь d>5мм охлаждается в воде, легированная сталь – в масле). |
| 2.2. Прерывистая в двух средах | Деталь быстро охлаждается в воде до температуры МН+100 ºС, затем переносится в масло или охлаждается на воздухе. Медленное охлаждение в мартенситном интервале способствует уменьшению внутренних напряжений. |
| 2.3. Струйчатая | Охлаждение детали проводится струей воды в специальном душевом устройстве (спрейер). |
| 2.4. С самоотпуском | Охлаждается только рабочая часть закаливаемого инструмента. Затем инструмент вынимают из воды и отпускают за счет тепла, аккумулированного в неохлажденной части изделия. Температура самоотпуска определяется по цветам побежалости изделия. |
| 2.5. Ступенчатая | Первая стадия охлаждения происходит в соляной ванне при tсреды> МН. После выдержки в ванне следует медленное охлаждение детали, при котором происходит мартенситное превращение. |
| 2.6. Изотермическая | Закаливаемая деталь помещается в расплав соли с температурой 250–350°С. Время выдержки в расплаве соли составляет 40–60 мин. (определяется временем изотермического распада аустенита). После выдержки медленное охлаждение. |
| 2.7. Обработка холодом | Сразу после закалки изделие охлаждают до температур ниже МК. Для получения отрицательных температур применяют специальные хладоагенты (сухой лед, фреон и др.). |

Назначение видов и способов закалки

1.1. Закалка из аустенитного состояния для доэвтектоидных сталей. 1.2. Закалка из аустенитно-цементитного состояния для заэвтектоидных сталей. 1.3. Для силовых деталей, работающих в условиях объемного нагружения. 1.4, 1.5. Получение твердого поверхностного слоя детали с сохранением вязкой сердцевины. Металл имеет высокую усталостную прочность за счет наличия в поверхностном слое остаточных напряжений сжатия. Применяется для углеродистых (55ПП, 40, 45) и низколегированных сталей (40Х, 45Х, 40ХН). 2.1. Для несложных деталей из углеродистых и легированных сталей. Наиболее простой способ закалки. 2.2. Для инструментальной стали. Способ закалки требует от термиста достаточной квалификации. 2.3. Закалка части детали. Обеспечивается более глубокая прокаливаемость стали, чем при закалке погружением в охладитель. Охлаждение при закалке ТВЧ. 2.4. Для ударного инструмента (зубила, кузнечный инструмент) для обеспечения плавного снижения твердости от режущей части к центру сечения и далее к хвостовой части инструмента. 2.5. Для деталей из углеродистой стали размером 10-12 мм, из легированной стали – 20-30 мм. Две ступени охлаждения позволяют снизить внутренние напряжения и деформацию при закалке. 2.6. Для деталей сложной формы и больших размеров из легированной стали. После изотермической закалки сталь имеет несколько меньшую твердость, чем при других способах закалки, и повышенную пластичность. 2.7. Для уменьшения количества остаточного аустенита, получения максимальной твердости и стабилизации размеров (инструмент, цементованные детали, тела качения и кольца шарикоподшипников).

| Таблица 8.12. | Виды отпуска функциональных групп стальных изделий |
| --- | --- |

| Группа изделий (вид отпуска) | Режим отпуска, структура отпущенной стали* |
| --- | --- |
| Силовые детали (высокий) | tотп = 500–680°С, τотп=1–2 часа для деталей небольшого сечения и τотп = 3–8 часов для массивных деталей (валы, диски газовых турбин и др.). Охлаждение на воздухе или в воде (для некоторых легированных сталей, подверженных отпускной хрупкости II рода). |
| Упругие элементы (средний) | tотп = 350–450°С. τотп =1–2 часа. Охлаждение на воздухе. |
| Режущий и мерительный инструмент (низкий) | tотп = 120–250°С. τотп =0,5–2 часа в зависимости от сечения инструмента. При tотп =100–120°С τотп =10–15 часов. |
| Примечание: * температурно-временной режим отпуска указан для изделий из углеродистой стали. |