Содержание

1. Общие положения   …………………………………………………………………………………... 4

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы по направлению подготовки  …………………………………………………………………………………………... 4

1.2. Состав и структура рабочей программы учебной дисциплины  …………………………….. 4

2. Цель освоения и задачи учебной дисциплины  …………………………………………………….. 5

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО ……………………………………………… 5

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  ……………………………… 5

5. Структура и содержание дисциплины  ………………………………………………………….… 6

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  ………………………………………….……… 6

5.2. Разделы дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции …………………………6

5.3. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля  ………………………. 7

5.4. Содержание разделов дисциплины  …………………………………………….…..…………. 7

5.5. Тематический план лабораторных работ  ……………………………………………………... 8

6. °Образовательные технологии………………………………………………………………………... 9

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

по итогам освоения дисциплины ……………………………………………………………………… 9

7.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины……………………… 9

7.2.°Цели контроля и  условия их достижения. Шкалы оценки уровня освоения компетенций

при текущем и итоговом контроле………………………………………………………….. 10

7.3. Примеры вопросов текущего и окончательного контроля…………………………………. 10

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины………………………… 15

8.1ºПеречень основной и дополнительной литературы ……………………………………… 15

8.2.ºПеречень ресурсов ИТ технологий……………………………………………………….. 16

8.3.ºМетодические рекомендации по работе с литературой………………………………… 16

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………………………………… 17

10. Аннотация дисциплины  ………………………………………………………………………… 17

11. Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины  ………………………………….. 17

Приложение 1 Цели  контроля  и условия их достижения. Шкалы оценки уровня освоения компетенций при текущем и итоговом контроле ………………………………………………. 18

Приложение 2* Фонд оценочных средств по дисциплине……………………………………... 19

Приложение 3* Перечень контрольных вопросов для защиты лабораторных работ………… 19

Приложение 4* Тесты для текущего и итогового контроля……………………………………. 19

Приложение 5  Аннотация рабочей программы дисциплины ………………………………… 20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы по направлению подготовки

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы и рабочей программы дисциплины (модуля) составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 (в ред. от 15.01.2015 г.);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ВО) (ФГОС-3+) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. №1170 (далее – стандарт);

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева;

Локальные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева.

1.2. Состав и структура рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя(:

наименование дисциплины (модуля);

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);

примеры и фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);

перечень ресурсов ИТ необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю);

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины: «Основы коррозии и защита металлов» является реализация ООП бакалавриата по профилю подготовки «Машины и аппараты химических производств» в части формирования у студентов системы знаний по обоснованию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и защите их от коррозии в конкретных условиях.

Основные задачи дисциплины: раскрыть физико-химическую сущность взаимодействия основных конструкционных материалов с окружающей средой, ознакомить с теоретическими основами коррозии и защиты металлов (сплавов), обучить навыкам прогнозирования, исследования, анализа коррозионных процессов и разработки комплекса мероприятий по защите металлоконструкций от коррозии в конкретных условиях, сформировать у учащихся соответствующие компетенции.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

В системе подготовки бакалавров по профилю «Машины и аппараты химических производств» дисциплина «Основы коррозии и защита металлов» принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины (модуля) по выбору Б1.В.ДВ.5.2.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Основы химической технологии.

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариативной частей ООП.

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.5.2 изучается на 4 курсе в 8 семестре.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При освоении дисциплины «Основы коррозии и защита металлов» в рамках реализации ООП обучающиеся овладевают следующими профессиональными компетенциями:

- готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7);

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15).

Планируемыми результатами освоения компетенций являются:

Знание: основной терминологии, применяемой в вопросах защиты от коррозии; классификации коррозионных процессов: по механизму протекания, по условиям протекания, по характеру коррозионного разрушения; показателей, применяемые для оценки скорости коррозии; основных положений термодинамики, кинетики и механизма коррозионных процессов; методов и технических средств, используемых для защиты металлоконструкций от коррозии; концепции комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии, основных методов контроля коррозии металлоконструкций; структуры и назначения Единой Системы Защиты от Коррозии и Старения (ЕСЗКС).

Умение: работать с научно-технической и справочной литературой по вопросам, связанным с химическим сопротивлением материалов и защитой от коррозии; рассчитывать основные параметры коррозионного процесса; определять виды коррозии, встречающиеся в практике коррозионных разрушений; выбирать металлические конструкционные материалы и методы их защиты от коррозии; обосновать комплекс мероприятий по защите оборудования, сетей и коммуникаций от коррозионного воздействия окружающей среды.

Владение: техникой и основными методами коррозионных исследований; методами анализа результатов определения и прогнозирования характеристик коррозионных процессов, методами и способами прогнозирования надёжности оборудования и последствий коррозионного воздействия.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.°Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего ак. час. | Семестры ак. час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 |
| Аудиторные занятия (всего) | 10 | 10 |
| Лекции | 2 | 2 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 8 | 8 |
| Самостоятельная работа (всего) | 94 | 94 |
| Контрольная работа | 26 | 26 |
| Подготовка к защите лабораторных работ | 8 | 8 |
| Изучение разделов дисциплины | 60 | 60 |
| Вид аттестации - зачёт | 4 | 4 |
| Общая трудоемкость, ак. час., з. е | 108 | 108 |
|  | 3 | 3 |

5.2. Разделы дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции

| № раздела | Наименование раздела дисциплины | Лекции час. | Лаб. занятия час. | СРС час. | Всего час. | Код формируемой компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |  | 2 | 3 | ПК-7, ПК-15 |
| 2 | Основы теории коррозии металлов | 1 | 4 | 38 | 43 | ПК-7, ПК-15 |
| 3 | Коррозия металлов в природных и промышленных условиях. |  |  | 20 | 20 | ПК-7, ПК-15 |
|  | Методы защиты металлов и металлоконструкций от коррозии |  | 4 | 28 | 32 | ПК-7, ПК-15 |
|  | Методы исследования, испытания и контроля металлических материалов и коррозионных процессов |  |  | 6 | 6 | ПК-7, ПК-15 |
|  | Всего | 2 | 8 | 94 | 104 |  |

5.3. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля

| Вид учебной работы | Номер недели семестра |
| --- | --- |
|  | 1-4 | 5-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | сессия |
| 1. Аудиторные занятия (номер раздела) |
| – установочная лекция (УЛ), номер раздела |  |  |  |  |  | 1 - 5 |
| – лекции, номер раздела |  |  |  |  |  | 2 |
| – лабораторные занятия, номер раздела |  |  |  |  |  | 1 - 6 |
| 2. Формы контроля успеваемости (номер раздела) |
| – Усвоение лекционного материала |  |  |  |  |  | ТТ; ТИ 2 |
| – «Защита» лабораторных работ и КР |  |  |  |  |  | ТТ; ТИ 1 - 6 |
| 3. Самостоятельная работа студента (ак. ч.) |
| - Изучение разделов дисциплины | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 |  |
| – Выполнение контрольной работы |  | 8 | 7 | 6 | 5 |  |
| - Подготовка к защите ЛР |  |  |  |  |  | 8 |

ТТ – тест текущего контроля; ТИ - тест итогового контроля.

5.4. Содержание разделов дисциплины

| № | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | Определение термина «коррозия». Мировые масштабы убытков от коррозии. Научно–технический, экономический, социальный и экологический аспекты проблемы коррозии и защиты металлов. Основные задачи курса. Классификация коррозии по механизму процесса, условиям его протекания, видам коррозионного разрушения. Оценка скорости коррозии и коррозионной стойкости (показатели коррозии, десятибалльная шкала коррозионной стойкости) Стандартизация в области коррозии и защиты металлов. Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС) |
| 2. | Основы теории коррозии металлов | Химическая коррозия Коррозия в сухих газах, термодинамика и кинетика. Механизм окисления и законы роста оксидных плёнок. Защитные свойства плёнок. Условие сплошности пленок на металлах. Напряжение в поверхностных пленках и разрушение пленок. Жаростойкость и жаропрочность металлов и сплавов. Законы роста пленок. Коррозия в неэлектролитах. Электрохимическая коррозия. Процессы, протекающие на границе металл – электролит. Электродные потенциалы металлов и их измерение. Обратимое взаимодействие: ток обмена, равновесный электродный потенциал, уравнение Нернста. Необратимое взаимодействие. Неравновесный электродный потенциал. Сопряжённые реакции. Электрохимическая коррозия, как неравновесный процесс анодного растворения металла и катодного восстановления окислителя. Коррозионный (стационарный) потенциал. Термодинамика электрохимической коррозии. Кинетика электрохимической коррозии. Стадийность электродных процессов. Возможные лимитирующие стадии электродных процессов (переход электронов, реакция, диффузия). Влияние потенциала на скорость электродных процессов. Явление поляризации и поляризационные кривые. Особенности электрохимической коррозии. Диаграмма коррозии. Контролирующий фактор. Катодные процессы при электрохимической коррозии. Катодные процессы при восстановлении кислорода и ионов водорода. Их термодинамика и кинетика. Анодные процессы при электрохимической коррозии. Диаграммы «потенциал – рН» для систем «металл – H2O» (диаграммы Пурбе) для анализа процессов коррозии. Кинетика и термодинамика анодного процесса.. Пассивность металлов. Определение пассивного состояния. Признаки пассивного состояния. Современные точки зрения на механизм пассивности. Нарушение пассивного состояния: перепассивация, локальная анодная активация. Поляризационные характеристики пассивирующихся систем. Практическое значение явления пассивности. Способы перевода металлов (сплавов) в пассивное состояние. Влияние различных факторов на электрохимическую коррозию. Локальные виды коррозии, их возникновение и развитие |
| 3. | Коррозия металлов в природных и промышлен ных условиях | Атмосферная коррозия. Механизм атмосферной коррозии, контролирующие факторы. Фазовые и адсорбционные слои влаги. Влияние загрязнений атмосферы, влажности и температуры на скорость атмосферной коррозии. Почвенная коррозия металлов. Морская коррозия металлов. Некоторые случаи газовой коррозии: обезуглероживание стали, водородная коррозия, карбонильная коррозия, сернистая коррозия, коррозия в среде хлора и хлористого водород. |
| 4 1 | Методы защиты металлов и металлоконструкций от коррозии 2 | Применение коррозионностойких конструкционных материалов.Защита от коррозии изменением состава среды: удаление агрессивного компонента (создание защитных атмосфер) и введение замедлителей коррозии. Механизм действия ингибиторов. Анодные и катодные ингибиторы. Смешанные ингибиторы. Летучие ингибиторы. Условия и области применения ингибиторов коррозии. Защита от коррозии покрытиями. Неметаллические покрытия органического и неорганического происхождения. Консервация металлических изделий. Металлические покрытия. Классификация металлических покрытий по механизму защитного действия (анодные и катодные) и по методам их нанесения (гальванические, термодиффузионные, горячие, металлизационные, плакированные). Области применения металлических покрытий, их коррозионная стойкость и защитная способность. Покрытия, получаемые химической и электрохимической обработкой металлической поверхности (оксидирование, фосфатирование, никелирование и др.).Электрохимическая защита от коррозии. Катодная и протекторная защита. Анодная защита (Кислородная защита). Применение электрохимической защиты. Рациональное конструирование. |
| 5 | Исследова ния, испытания и контроль материалов и коррозионных процессов | Классификация, цели, характеристика методов. Лабораторные методы: электрохимические (метод поляризационных кривых, метод поляризационного сопротивления, потенциометрический метод), аналитические (химические и физико-химические методы), гравиметрический, волюмометрический, радиометрический; методы исследования состава и состояния поверхности. Методы испытания коррозионной стойкости и защитной способности гальванических покрытий. Методы контроля коррозионного состояния машин и аппаратов в промышленности Коррозионный мониторинг. |

5.5 Тематический план лабораторных работ

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость час. | Форма контроля | Код формируемой компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1,2,5 | Исследование природы электродных потенциалов металлов. Определение анодных и катодных участков на корродирующей поверхности металла (сплава) в растворе электролита с помощью индикаторов. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
| 2. | 2,4,5 | Потенциостатическое и потенциодинамическое исследование коррозии и пассивности металлов и сплавов. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
| 3 | 2,4,5 | Исследование коррозионных процессов методом вольтамперометрии. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
| 4 | 2,4,5 | Исследование коррозионных процессов методом поляризационного сопротивления | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
|  | 1,2,4,5 | Исследование коррозии металлов в кислых средах волюмометрическим методом. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 1,2,4,5 | Ингибиторы кислотной коррозии стали. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
| 7 | 2,5 | Защита стали от коррозии электрохимическим нанесением металлопокрытий. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
| 8 | 1,5 | Катодная защита стали протектором. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |
| 9 | 1,5 | Катодная защита стали внешним током. | 4 | Отчет. «Защита» | ПК-4, ПК-9, ПК-15 |

Примечание: в соответствии с рабочей программой студенты выполняют не более двух лабораторных работ по маршруту, согласованному с преподавателем.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины «Основы коррозии и защита металлов» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 2 час со следующей разбивкой по семестру:

| № п/п | Номер раздела дисциплины | Вид учебных занятий | Всего часов | Виды активных и/или интерактивных форм обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | Лекции, СРС | 0,5 | Индивидуальная работа с материалом лекций, с литературой и с Интернет – ресурсами. Проверка результатов работы преподавателем. |
| 2 | 2 - 4 | Лаб. практикум, СРС | 1 | Решение комплексных задач, с обсуждением и окончательной проверкой преподавателем (работа в группах). Обсуждение результатов тестирования |
| 3 | 2,4 | Лаб. практикум, СРС | 0,5 | Обсуждение результатов исследования и сделанных заключений по лабораторным работам в диалоговом режиме (работа в группах). Групповые дискуссии по результатам лабораторных работ. |
| Общая трудоемкость, час. | 2 |  |

7.°ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

# 7.1.°Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

При реализации программы «Основы коррозии и защита металлов» (РП) рекомендуется чтение лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, а также применение активных и интерактивных форм обучения при организации самостоятельной работы студентов и обсуждения результатов лабораторного практикума. Зачет проставляется, если студент прошёл обучение по образовательной программе дисциплины и освоил необходимые компетенции. Для выявления уровня сформированности компетенций на разных стадиях обучения служит фонд оценочных средств (ФОС). Это комплект методических, контрольных измерительных и оценочных материалов для определения достигнутого уровня запланированных знаний, умений, навыков и способности применять их на практике. Необходимо отметить, что запланированные результаты обучения являются обязательными для контроля.

7.2.°Цели контроля и условия их достижения. Шкалы оценки уровня освоения компетенций при текущем и итоговом контроле

При освоении данной образовательной программы предусмотрен промежуточный (текущий), окончательный (итоговый) контроль. Текущий контроль осуществляется тестированием в период сессии и по результатам контрольной работы, которая выполняется в межсессионный период.

Шкалы оценки уровня освоения компетенций при текущем и итоговом контроле, а также условия достижения цели контроля представлены в Приложении 1 (табл. 1-3).

# 7.3. Примеры вопросов текущего и окончательного контроля

# Один из вариантов такого теста может иметь следующую структуру: количество заданий 20. Из них: первого уровня (воспроизведение) 20% (4 задания); второго уровня (действие по образцу) 70% (14 заданий); третьего уровня (умение применять знания) 10% (2 задания). Используется две формы задания: закрытая форма, с выборочными ответами (18 заданий); открытая форма (2 задания).

Контрольная работа включает вопросы и задачи. Задания к контрольной работе представлены в учебном пособии [1, С.99 - 109] (см. пункт 8.1.1. рабочей программы дисциплины). При выборе варианта вопросов следует руководствоваться предпоследней цифрой номера зачетной книжки. Вариант задач выбирается по последней цифре номера зачётной книжки.

Тесты для текущего и окончательного контроля формируются из вопросов и заданий ФОС. Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в учебном пособии [1] и в *Приложении 2. Перечень контрольных вопросов для защиты лабораторных работ представлен в *Приложении 3. В *Приложении 4 приведены тесты для текущего и итогового контроля.

# Ниже представлены примеры вопросов и заданий для текущего и итогового контроля успеваемости.

# Пример контрольной работы:

# Задачи (Вариант 8):

# 1. Определить, удовлетворяют ли условию сплошности плёнки боридови силицидов на хроме (CrB и Cr3Si2).

# 2. Используя данные, приведённые в таблице, определить значения энергии активации процесса окисления стали Ст.3 в интервале температур 425 – 725 °С. Объяснить полученные результаты. Площадь поверхности образца составляет 15 см2.

# Таблица

# Увеличение массы образца из стали Ст.3 за час окисления в атмосфере воздуха

| t, °С | 425 | 475 | 525 | 550 | 600 | 625 | 675 | 725 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆ m, мг | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 6,0 | 8,1 |

# 3. Определить, возможно ли окисление никеля в атмосфере воздуха при 0°С по реакции: Ni(тв)  +  1/2O2(г)  =  NiO(тв).

# 4. Цилиндрический образец из железа «Армко» (d = 20 мм, h = 25мм) семь часов пребывал  в 20% растворе NaOH при 400 °С. Определить массовый, токовый и глубинный показатели коррозии, если за время испытания вес образца уменьшился с 61,7010 до 61,6123 г.

# 5. Установить контролирующий фактор, оценить степень анодного и катодного контроля при коррозии цинка в 0,5М аэрированном растворе NaCl при 20 °С, если в данных условиях электродный потенциал ЕZn = - 0,782 В, а произведение растворимости

# ПРZn(OH)2 = 4,3 10- 17.

# Вопросы (вариант 10):

# 1. Влияние внутренних факторов на скорость газовой коррозии металлов.

# 2. Коррозия металлов с участием кислорода. Её термодинамическая возможность и характерные особенности.

# 3. Диаграмма коррозии. Какие параметры коррозионного процесса могут быть оценены  с помощью такой диаграммы.

# 4. Механизм действия газообразного хлора на атмосферную коррозию металлов.

# 5. Ингибиторы коррозии. Механизм действия анодных и катодных ингибиторов. Области применения, преимущества данного метода перед другими методами защиты от коррозии.

# 6. Коррозионные характеристики пассивирующихся металлов.

# 7. Силикатные цементы и бетоны. Коррозионная стойкость и области применения.

# Пример теста текущего контроля (Т):

Тест 1

Вариант 2

1.(2). Какие виды потерь, связанные с коррозионными процессами относятся к прямым?

a.	Стоимость изготовления металлоконструкции.

b.	Нарушение технологического режима.

c.	Простои оборудования.

2.(8). К какой классификации  коррозионных процессов относится «местная коррозия»?

- По условиям протекания процесса.

- По механизму протекания процесса.

- По характеру коррозионного  разрушения.

3.(10). К какой классификации коррозионных процессов относится атмосферная коррозия?

a.	 По характеру коррозионного  разрушения.

b.	 По механизму протекания процесса.

c.	 По условиям протекания процесса.

4.(11). К какой классификации коррозионных процессов  относится сплошная или общая коррозия?

a.	 По условиям протекания процесса.

b.	 По механизму протекания процесса.

c.	 По характеру коррозионного  разрушения

5.(13). К какой классификации коррозионных процессов  относится химическая коррозия?

a.	 По характеру коррозионного  разрушения.

b.	 По механизму протекания процесса.

c.	 По условиям протекания процесса.

6.(17)  К какой классификации коррозионных процессов относится коррозионное растрескивание?

a.	 По механизму протекания процесса.

b.	 По условиям протекания процесса.

c.	 По характеру коррозионного  разрушения.

7.(21). Укажите среди приведённых, формулу для расчёта показателя изменения массы:

a. ;		b. ;	c. ;		d. ;	e. .

8.(25). Какое условие является достаточным для применения формулы пересчёта показателя коррозии:

.

a. Если неизвестен состав продуктов коррозии. b. Если Р ( 101325 Па

c. Если известен состав продуктов коррозии. d. Если Т ( 10К

9.(28). Процесс электрохимической коррозии представлен:

a.	только химическими реакциями;

b.	только электрохимическими реакциями;

c.	одновременно химическими и электрохимическими реакциями при основном вкладе электрохимических реакций.

d.	одновременно химическими и электрохимическими реакциями при основном вкладе химических реакций.

10.(31). Электрохимический механизм коррозии является основным, если коррозионная среда:

a. неэлектропроводная жидкость; b. сухой воздух; c. электропроводная жидкость.

11.(36). Какие из сопряжённых реакций описывают обратимое взаимодействие металла с электролитом?

- Me + mH2O ( Men+(mH2O+ne

Men+(mH2O + ne ( Me + mH2O

- Me + mH2O ( Men+(mH2O+ne

Ох + ne ( red

12.(37). Для металла, взаимодействующего обратимо с коррозионной средой характерно:

- (m ( 0;

- (m ( 0;

- измеренное значение потенциала и рассчитанное по уравнению Нернста совпадают;

измеренное значение потенциала и рассчитанное по уравнению Нернста.

13.(41). Коррозионные процессы являются:

a.	обратимыми;

b.	необратимыми.

14.(43). С какой целью при исследовании коррозионных процессов применяют уравнение Нернста?

a.	Для расчёта показателей коррозии.

b.	Для расчёта коррозионного потенциала (Ест).

c.	Для расчёта обратимых (равновесных) потенциалов металла и окислителя.

15.(49).  Для эксплуатации в коррозионной среде, где имеется окислитель с равновесным потенциалом + 0,11В, требуется выбрать коррозионностойкий материал из предложенных сплавов. Стационарные потенциалы их в коррозионной среде равны: + 0,25В (сплав 1); +0,09В (сплав 2); +0,06В (сплав 3). Укажите правильный вариант выбора:

a. сплав 2;	b. сплав 1;	c. сплав 3;	d. ни один из предложенных.

16.(47).  Стандартный обратимый потенциал и измеренное значение электродного потенциала металла в растворе его соли (Т = 298К, Р = 1 атм, aMe2+ = 1), соответственно:

(Е0Me)обр = – 0,5В, ЕMe = (0,1 ± 0,05)В. Обратимо ли протекает взаимодействие в рассматриваемой системе.

17.(52). В электролите имеются вещества, окислительно–восстановительные потенциалы которых имеют следующие значения: (Е1)обр = –0,25В, (Е2)обр = -0,15В, (Е3)обр = 0,15В. Смогут ли они вызвать коррозию металла, равновесный потенциал которого равен + 0,25В?

18.(80). Укажите среди приведённых, правильно записанные уравнения Нернста для кислородного электрода:

a. (ЕО)обр=(Ео)+;	b. (ЕО)обр=(Ео)+;

c. (ЕО)обр=(Ео)+;	d. . все приведённые.

19.(90). Укажите среди приведённых, термодинамическое условие коррозии с выделением водорода:

a. (Еме)обр ( (ЕН)обр;	b. (Еме)обр ( (ЕН)обр;	   c. (Еме)обр = (ЕН)обр.

20.(95). Укажите в приведённом перечне анодные реакции:

        - Сu2+(mH2O + e ( Cu+(mH2O;

        - Fe3O4 + H2O + 2e ( 3FeO + 2H2O;

        - Ti + 4OH ( TiO2 + 2H2O + 4e;

        - NO3 + 3H+ + 2e ( HNO2 + H2O.

# Пример теста итогового контроля (ТИ):

Тест №9 для итогового контроля знаний

1. Какие виды потерь, связанные с коррозионными процессами, относятся к косвенным?

- Стоимость мероприятий, проводившихся для защиты от коррозии.

- Затраты на ремонт прокоррозировавшего оборудования.

- Стоимость материала металлоконструкций.

2.. Укажите среди приведённых, формулу для расчёта объёмного показателя:

| a. К(=; | b. =; | c. Кп=; | d. ; | e. . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Процесс химический коррозии представлен:

- одновременно химическими и электрохимическими реакциями при основном вкладе химических;

- только электрохимическими реакциями;

- одновременно химическими и электрохимическими реакциями при основном вкладе электрохимических;

- только химическими реакциями.

4. С какой целью при исследовании коррозионных процессов применяют уравнение Нернста?

- Для расчёта показателей коррозии.

- Для расчёта коррозионного потенциала (Ест).

- Для расчёта обратимых потенциалов металла и окислителя.

5. Коррозионному процессу Ст.3 в рассматриваемой среде соответствует следующая диаграмма коррозии:

- написать анодную и катодную реакции коррозии;

- указать контролирующий фактор и замедленную стадию.

6. Как следует понимать выражение: «Процесс коррозии протекает с катодным диффузионным контролем?»

а.  Контролирующим фактором является катодная реакция, с самой медленной электрохимической (переход электронов) стадией.

b.  Контролирующим фактором является катодная реакция с самой медленной транспортной стадией – диффузией.

c.  Контролирующим фактором является анодная реакция с самой медленной стадией – диффузией.

7. Укажите в приведённом перечне катодные реакции:

- Fe+mH2O(Fe2+(mH2O+2e;

- Zn+mH2O(Zn2+(mH2O+2e;

- O2+4e+2H2O(4OH;

- Al+mH2O(Al3+(mH2O+3e.

8. Ст.3 коррозирует в нейтральном водном растворе. Написать уравнение анодной и катодной реакций коррозионного процесса. Указать возможные тормозящие стадии в катодном процессе.

9. Укажите в приведённом перечне анодные реакции:

        - Сu2+(mH2O + e ( Cu+(mH2O;

        - Fe3O4 + H2O + 2e ( 3FeO + 2H2O;

        - Ti + 4OH ( TiO2 + 2H2O + 4e;

        - NO3 + 3H+ + 2e ( HNO2 + H2O.

10. Как будет коррозировать гетерогенный сплав, анодная структурная составляющая которого присутствует в небольших количествах и равномерно распределена по объёму сплава?

        - Скорость коррозии сначала возрастает, а потом падает.

        - Скорость коррозии  возрастает по мере её проникновения вглубь.

        - Скорость коррозии уменьшается по мере её проникновения вглубь.

11. В каком случае рН коррозионной среды оказывает прямое влияние на скорость коррозии?

- При коррозии, сопровождающейся выделением водорода, в катодном процессе.

- При коррозии с участием кислорода в катодном процессе.

- При пассивации металла.

- При нагревании коррозионной среды.

12. Каким образом температура влияет на скорость коррозии металла (сплава)?

- Рост температуры всегда увеличивает скорость коррозии.

- Рост температуры всегда уменьшает скорость коррозии.

- Влияние неоднозначно.

13. Как будет меняться скорость коррозии разнородных металлов (сплавов) при их взаимном контакте?

    - У металла (сплава), имеющего больший электродный потенциал скорость коррозии уменьшится, а у другого – возрастёт.

    - У металла (сплава), с большим электродным потенциалом скорость коррозии возрастёт, а у другого – понизится.

    - Скорость коррозии у контактирующих металлов не изменится.

14. Укажите среди приводимых примеров легирования тот, который решает задачу повышения коррозионной стойкости сплава:

- введение в сплав компонентов, понижающих катодную активность сплава;

- введение в сплав компонентов, выравнивающих электродные потенциалы зерён и их границ;

- введение в сплав активных карбид образователей.

15. В  каком случае применяется реакция нейтрализации для понижения агрессивности коррозионной среды?

    - При коррозии, сопровождающейся выделением водорода в катодном процессе.

    - При коррозии с участием кислорода.

    - При коррозии с участием ионов металлов в катодном процессе.

16. Укажите среди  приведённых нужное продолжение фразы: «ингибиторы – это вещества, которые. . .»

- вводят в коррозионную среду в небольших количествах, чтобы существенно понизить скорость коррозии металла (сплава);

- вводят в коррозионную среду в неограниченном количестве, чтобы понизить скорость коррозии;

- вводят в металл, чтобы повысить его термодинамическую устойчивость.

17.  Что повышает защитные свойства катодных металлических покрытий?

- Понижение их дефектности (числа сквозных пор, непокрытых участков и т.д.).

- Уменьшение их шероховатости.

- Изменение их цвета.

18. Какие методы вы бы предложили для защиты подземного трубопровода?

19. Выберите нужное окончание фразы: «Протекторная защита осуществляется подключением защищаемого объекта к …»

- отрицательному полюсу источника постоянного тока;

- металлу с меньшим электродным потенциалом;

- положительному полюсу источника постоянного тока;

- источнику переменного тока.

20. Для защиты каких металлических материалов применяется анодная защита?

- Для любых материалов.

- Для металлов и сплавов, склонных к пассивации  в данной коррозионной среде.

8.°УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1.1. Основная литература:

1. Коррозия и защита металлов: учебное пособие / В.А. Немов, Б.А. Хоришко,

О.В. Иванова, К.Е. Румянцева, И.В. Мекаева; [науч. ред. Ри Хосен]. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 161 с. – ISBN 978-57389-1735-6

2. Семёнова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии / Под ред.И.В. Семёновой. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 376 с.;

3.Семёнова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. Коррозия и защита от коррозии / Под ред. И.В. Семёновой. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336 с

8.1.2. Дополнительная литература:

4. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. 2-е изд. стреотип. Перепеч. С изд. 1976 г. – М.: ООО ТИД «Альянс», 2006. – 472 с.;

Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия,. 1976. – 472 с.

5. Исаев Н.И. Теория коррозионных процессов. – М: Металлургия, 1997. – 368 с.

6. Шлугер М.А., Ажогин Ф.Ф., Ефимов Е.А. Коррозия и защита металлов. – М.: Металлургия, 1981. – 215 с.

7. Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионно-стойкие материалы. Учебное пособие. – М.: Машиностроение, 1967. – 468 с.

8 . Жук Н.П. Курс коррозии и защиты материалов. – М.: Металлургия, 1968г.

9. Томашов Н.Д., Чернова Г.П.. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные материалы. – М.: Металлургия, 1993. – 416 с.

10. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику. – Л.: Химия, 1989.

11. Кузуб В.С. Анодная защита металлов от коррозии. – М.: Химия, 1983. – 184 с.

12. Жуков А.П., Малахов А.И. Основы металловедения и теории коррозии. – М.: «Высшая школа», 1991. – 168 с.

13. Достижения науки о коррозии и технологии защиты от нее./ пер. с англ. Под ред. В.С. Синявского. – М.: Металлургия, 1980. – 271 с. .

14. Мамулова Н.С., Сухотин А.М., Сухотина Л.П., Флорианович Г.М. Всё о коррозии: Справочник. – С-Пб.: Химиздат, 2000. – 517 с.

15. Коррозия конструкционных материалов: Справочник / Под. Ред. В.В. Батракова. – М: Металлургия, 1990. – Т.1. – 344 с.; Т.2. – 320 с.

16. Труфанов Д.Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и чистых металлов: Справочник. 5-е изд. – М.: Металлургия, 1990. – 320 с.

17. Коррозия // справочник под редакцией Л.Л. Шрайера. – М: Металлургия, 1981. – 632с.

18. Структура и коррозия металлов и сплавов. Атлас: Справочник./ Под. Ред. Е.А. Ульянина. – М.: Металлургия, 1989. – 400 с.

19. Клинов И.Я., Удыма П.Г., Молоканов А.В., Горяинова А.В. Химическое оборудование в коррозионностойком исполнении: Справочник. – М: Машиностроение, 1970. –589 с.

20. Ульянин Е.Я. Коррозионностойкие стали и сплавы //Справочник. – М.: Металлургия, 1980. –208с.

21. Плудек В. Защита от коррозии на стадии проектирования. – М.: Мир, 1980. – 438с.

22. Техника борьбы с коррозией. Перевод с польского. Ч. 1. – Л.: Химия, 1978. – 304 с.

23. Техника борьбы с коррозией. Перевод с польского. Ч. II. – Л.: Химия, 1980. – 224 с.

24. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений. Справочник./ Под ред. А.А. Герасименко. – М.: Машиностроение, 1987. – Т.1. – 688 с.; Т.2. – 783 с.

25. Воробьёва Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств. Справочник. 2-е изд. – М.: Химия, 1975. – 816 с.

8.2.ºПеречень ресурсов ИТ технологий

А) Программное обеспечение

Компьютерный класс, обеспечивающий возможность просмотра видеоматериалов на электронных носителях, доступ к ресурсам интернета, программы компьютерного тестирования.

Используемые программы: Word, Excel, Adobe Reader, Mathcad, Power Point.

Б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

www.chem.msu.ru/rus/handbook/ivtan/welcome.html

www.chem.msu.ru/rus/handbook/redox/welcome.html

www.chem.isu.ru/leos/bases.html

www.chem.msu.ru/rus/tkv/ welcome.html

8.3.ºМетодические рекомендации по работе с литературой

В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по курсу – это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, консультациях; к преподавателю, ведущему практические занятия, – на занятиях, консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-научная лаборатория исследования коррозионных процессов. Потенциостаты: П-5827М, ПИ – 50 – 1.1 с программатором ПР – 8; аналого-цифровые преобразователи (АЦП): «Графит – 2, «Net Chrom», компьютер; комплексные измерительные приборы: Щ – 300, В7 – 16А, Щ – 4310, Щ – 4313; источники стабилизированного питания Б5 – 43, Б5 – 50, технические и аналитические весы.

10. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация представлена в Приложении 7.

# 11. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

# Вносятся ежегодно до начала нового учебного года.

# Приложение 1

Таблица 1. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля по дисциплине

| Цель контроля | Вид контроля | Условия достижения цели контроля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Постановка задания (преподаватель) | Выполнение учебной работы (студент) |
| Выявление уровня формирования знаний, умения и навыков | Текущий контроль: Допуск и защита лаб. работ (ЛР) Умение написания отчётов. Тестирование (ТТ) Итоговый контроль: Тестирование (ТИ) | Вопросы заданий ставятся в соответствии с алгоритмом действий, лежащих в основе умения и овладения навыками. | Выполнение ЛР, прохождение текущего (ТТ) и итогового (ТИ) тестирования |

Таблица 2 - Шкала оценки уровня освоения компетенций при текущем контроле

| Компетенция | Показатели текущего контроля | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
|  |  | высокий | пороговый | не освоена |
| - готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7); - способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15) | Выполнение лабораторных работ | В полном объеме с оценкой отлично, хорошо. | В полном объеме с оценкой удовлетворительно | Не выполнены в полном объеме |
|  | Уровень умения написать отчёт | Отлично, хорошо | Удовлетворительно | Не умеет |
|  | Уровень использования дополнительной (справочной) литературы | Без помощи преподавателя | По указанию преподавателя | С помощью преподавателя |
|  | Уровень текущего тестирования | Отлично, хорошо | Удовлетворительно | Не выполнен в полном объеме |

Таблица 3 - Шкала оценки освоения компетенций при итоговом контроле (зачёт)

| Компетенция | Показатели оценки и результаты освоения РП | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
|  |  | освоена | не освоена |
|  |  | оценка «зачтено» | оценка «не зачтено» |
| - готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7); - способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15) | 1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 2. Уровень выполнения заданий, предусмотренных программой. 3. Уровень изложения (культура речи, аргументированность, уверенность). 4. Уровень использования справочной литературы. 5. Уровень раскрытия причинно-следственных связей. 6. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 7. Ответственное отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии. | Демонстрирует, в основном, высокий уровень показателей оценки («отлично», «хорошо») Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы в полном объеме или частично без существенных пробелов | Демонстрирует, в основном, неудовлетворительный уровень показателей оценки. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы |
|  | Знать: основную терминологию, применяемую в вопросах защиты металлов от коррозии; классификации коррозионных процессов: по механизму протекания, по условиям протекания, по характеру коррозионного разрушения; показатели, применяемые для оценки скорости коррозии; основные положения термодинамики, кинетики и механизма коррозионных процессов; методы и технические средства, используемые для защиты металлоконструкций от коррозии; концепцию комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии, основные методы контроля коррозии металлоконструкций; структуру и назначение Единой Системы Защиты от Коррозии и Старения (ЕСЗКС). Уметь: работать с научно-технической и справочной литературой по вопросам, связанным с коррозией и защитой металлов; рассчитывать основные параметры коррозионного процесса; определять виды коррозии, встречающиеся в практике коррозионных разрушений; выбирать металлические конструкционные материалы и методы их защиты от коррозии; обосновать комплекс мероприятий по защите приборов, оборудования, сетей и коммуникаций от коррозионного воздействия окружающей среды. Владеть: техникой и основными методами коррозионных исследований; методами анализа результатов определения и прогнозирования характеристик коррозионных процессов, методами и способами прогнозирования надёжности оборудования и последствий коррозионного воздействия. |  |  |

*Примечание: Приложения 2 - 4 содержат большой объём текста, поэтому в РП не приводятся. С Приложеними 2 – 4 можно ознакомиться и приобрести их в электронном варианте на кафедре «Технологии неорганических, керамических и электрохимических производств» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева

Приложение 5

АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Основы коррозии и защита металлов»

(18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,

нефтехимии и биотехнологии», заочная форма обучения)

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 3 / 108, из них лекционные 2, лабораторные 8, самостоятельная работа студента 94. Формы промежуточного контроля: зачет.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В системе подготовки бакалавров по профилю «Машины и аппараты химических производств» дисциплина «Основы коррозии и защита металлов»  принадлежит вариативной части ООП в качестве дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5.2. Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Химия, Материаловедение, Основы химической технологии.

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 является основой для формирования компетенций при освоении последующих дисциплин базовой и вариативной частей ООП.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3. Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы коррозии и защита металлов» является реализация ООП бакалавриата по профилю подготовки «Машины и аппараты химических производств» в части формирования у студентов системы знаний по обоснованию и реализации ресурсосберегающих решений при выборе конструкционных материалов и защите их от коррозии в конкретных условиях.

4. Содержание дисциплины

Классификация коррозионных процессов. Стандартизация в области коррозии и защиты металлов. Термодинамика и кинетика коррозии. Закономерности коррозии конструкционных металлов и сплавов в природных и и промышленных условиях. Основные методы исследования коррозионных процессов. Методы защиты металлических композиций.

5. Дополнительная информация

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния оборудования и программных средств (ПК-7); способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и анализировать полученные результаты (ПК-15)

Разработчик:

Доцент кафедры «Технологии неорганических, керамических и электрохимических производств»

НИ РХТУ, доцент, к.х.н.                                                                                                          Б.А. Хоришко

Руководитель направления (ООП):

Зав. кафедрой «Оборудование химических производств»

НИ РХТУ: профессор, д.т.н.                                                                                                  Б.П. Сафонов

Зав. кафедрой «Технологии неорганических, керамических и электрохимических производств»

НИ РХТУ: доцент, к.т.н                                                                                                         .В.Г. Леонов

# Footnotes

( Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 N 7), п. 18

# Text boxes

(Еме)обр

i

(ЕО2)обр

–Е