Лабораторная работа  №6.

Микроскопическое исследование сталей и чугунов в равновесном состоянии.

Цель работы: изучение принципа работы и конструкции металлографического микроскопа; изучение методики подготовки металлографического шлифа; изучение диаграммы состояния «Fe-Fe3C»; определение содержания углерода в стали по микроструктуре.

Оборудование: металлографический микроскоп

Рис. 1. Оптическая схема микроскопа МИМ-7 при наблюдении в светлом поле

1 – лампа осветителя; 2 – коллектор; 3 – зеркало; 4 – светофильтр; 5 – апертурная диафрагма; 6 – линза; 7 – поляризатор (для наблюдения в поляризованном свете); 8 – фотозатвор; 9 – полевая диафрагма; 10 – пентапризма; 11 – линза; 12 – микрошлиф, установленный на предметном столике микроскопа; 13 – объектив; 14 – отражающая пластина; 15 – вкладной анализатор (для наблюдения в поляризованном свете); 16 – ахроматическая линза; 17 – зеркало (визуальное наблюдение); 18 – окуляр (визуальное наблюдение); 19 – фотоокуляр (получение фотоизображения); 20 – зеркало; 21 – матовое стекло (при получении фотоизображения заменяется кассетой с фотопластинкой).

Образец для исследования микростроения (микроструктуры) спловов – микрошлиф (рис. 2).

Приготовление микрошлифа трудоемкий процесс, требующий использования специального оборудования и материалов. Технологический процесс приготовления микрошлифа включает следующие операции:

- заливка микрошлифа в оправку; фрагмент металла при этом фиксируется в оправке с помощью эпоксидной смолы, сплава Вуда и др.; оправка позволяет сохранить от «завалов» по краям плоскость шлифа при последующем шлифовании;

- шлифование для выравнивания плоскости шлифа; используется шлифовальная бумага на стекле, а также закрепленная с помощью зажимных колец, или наклеенная на вращающийся круг;

- полирование для придание поверхности шлифа зеркального блеска; применяют механический, химико-механический и электрохимический способы полирования; механическое полирование производят на вращающемся круге с натянутым или наклеенным полировальным материалом (фетр, бархат, тонкое сукно), на который непрерывно или периодически наносят абразивное вещество с частицами очень малых размеров (оксид хрома, оксид алюминия, оксид железа и т. д.); эти абразивные вещества предварительно взмучивают в воде, а затем поливают ими круг; для полирования используется также паста ГОИ;

- травление для выявления границ зерен микроструктуры; для углеродистых сталей в качестве травителя используется 4% спиртовой раствор HNO3.

Диаграмма «Железо – цементит»

Рис. 3. Фазовая диаграмма состояния «Fe-Fe3C». Обозначение фаз: Ж – жидкость; А–аустенит; Ф – феррит; ЦI – цементит первичный; ЦII – цементит вторичный.

Схемы микроструктуры сплавов Fe – Fe3C

Индивидуальное задание

Вариант 6.хх

… МПа

МПа

… %            , …%

# Text boxes

2

3

1

Рис. 2. Микрошлиф в оправке (схема): 1 – микрошлиф; 2 – оправка; 3 – связка.

?

?

?

?

?

?

Микроструктура состоит из светлых зёрен феррита и тёмных зёрен перлита

Рис. 4. Схема микроструктуры доэвтектоидной стали.

Количество перлита – П = …%.

Расчёт количества углерода:

==… %.

По ГОСТ 1050–88 сталь марки __________.

Микроструктура состоит из тёмных зёрен перлита сетки вторичного цементита

Рис. 5. Схема микроструктуры заэвтектоидной стали.

Расчёт количества углерода:

Фазовый состав: П = …%; Ц = …%.

==… %.

По ГОСТ 1435–99 сталь марки __________.

Рис. 6. Схема микроструктуры серого чугуна.

Микроструктура состоит из металлической матрицы и пластинчатого графита

Рис. 7. Схема микроструктуры ковкого чугуна.

Микроструктура состоит из металлической матрицы и хлопьевидного графита

Рис. 8. Схема микроструктуры высокопрочного чугуна.

Микроструктура состоит из металлической матрицы и шаровидного графита