КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

чтения лекций по курсу ХТПАВ

| Тема | Содержание темы | Неделя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение.Задачи курса "Химия и технология ПАВ". Понятие «поверхностно-активное вещество». Классификация ПАВ с заранее заданными свойствами. | 1 |
| 2 | Анионоактивные ПАВ. Соли карбоновых кислот. Свойства, применение, методы получения. Синтез карбоновых кислот. Технологическая схема окисления твердого парафина. Выбор реактора процесса. | 2,3 |
| 3 | Соли сульфоэфиров первичных спиртов (первичные алкилсульфаты). Свойства, применение, методы получения. Технология сульфатирования. Технологическая схема получения моющего средства на основе алкилсульфата. Реакционные узлы для процессов сульфатирования и сульфирования. | 4,5 |
| 4 | Соли сульфоэфиров вторичных спиртов (вторичные алкилсульфаты). Свойства, применение, методы получения. Получение вторичных алкилсульфатов. Технология процесса. Реакционные узлы для осуществления процесса. | 6 |
| 5 | Алкиларилсульфонаты (сульфонолы). Процессы сульфирования. Требования к исходному сырью. Технология процесса. Реакционные узлы для сульфирования олеумом и в растворе жидкого сернистого ангидрида. | 7 |
| 6 | Алкилсульфонаты. Сульфохлорирование и сульфоокисление парафинов. Технологическая схема производства алкилсульфонатов фотохимическим сульфохлорированием. Технология процессов сульфоокисления. | 8 |
| 7 | Неионогенные ПАВ. Оксиэтилированные спирты. Оксиэтилированные алкилфенолы. Реакционные узлы для процессов оксиалкилирования. Технологическая схема получения этиленгликоля. | 9,10 |
| 8 | Катионные ПАВ. Синтез аминов из хлорпроизводных. Получение додецилтриметиламмонийиодида. Получение додецилдиметилбензиламмонийхлорида. Технология процесса. Реакционные узлы для осуществления синтеза аминов из хлорпроизводных. | 11,12 |
| 9 | Амфотерные ПАВ. Алкиламинокарбоновые кислоты. Алкилбетоины. Алкилимидазолины. Свойства, применение, методы получения. | 13 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения практических занятий по курсу ХТПАВ

| №№ пп | Содержание темы | Неделя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионогенные ПАВ. Анионактивные ПАВ. | 14 |
| 2 | Ионогенные ПАВ. Катионактивные ПАВ. | 15 |
| 3 | Неионогенные ПАВ | 16 |
| 4 | Амфолитные ПАВ | 17 |

3. Учебно-методические материалы по дисциплине

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза; Учебник для вузов.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Химия, 1988-592 с.

2. Бухштаб З.И., Мельник А.П., Ковалев В.М. Технология синтетических моющих средств: Учебное пособие для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1988 - 320 с.

Дополнительная литература

1. Абрамзон А.А., Зайченко Л.П., Файнгольд С.И. Поверхностно-активные вещества. Учебное пособие для вузов.- Л.: Химия, 1988 -200 с.

2. Поверхностно-активные вещества.  Справочник./Под ред. А.А.Абрамзона и Г.М.Гаевого. - Л.: Химия, 1979 - 376 с.

3. Поверхностно-активные	вещества	в	народном	хозяйй-

стве./В.Г.Правдин и др. - М.: Химия, 1989 - 48 с.

4. Серебрякова З.Г.  Поверхностно-активные вещества в производстве искусственных волокон. - М.: Химия, 1986 - 192 с.